참고		품목별 세부 부적합 내용

□ 단소 : 1개 제품

순번	제조자 / 수입자	브랜드 (제조국)	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
1	엘림악기 / - ☎ 010-8983-7338	- (한국)	CB111L008-6002	SPD-5000 (케이스)	o 프탈레이트계 가소제 총 함유량 (107.6~138.7)배 초과 - BLACK-플라스틱(케이스): 13.87 %(DEHP 13.87 %) - 반투명-플라스틱(케이스) :10.76 %(DEHP 10.76 %) (기준 : 0.1 % 이하) o 표시사항 미비 - 제조연월 누락 - 제조자명 누락 - 제조국명 누락 - 사용연령 누락		수거·교환등 명령 (케이스)

□ 멜로디언 : 1개 제품

순번	제조자 / 수입자	브랜드 (제조국)	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
1	- / 조이어스 ☎ 010-5264-6198	아이비스 (중국)	CB111R194-6001	멜로디언(CR)-핑크 (케이스)	o 총 납 함유량 3.5배 초과 - SILVER-금속(케이스 지퍼슬라이더, 풀러) : 1044 mg/kg (기준: 300 mg/kg 이하) o 프탈레이트계 가소제 총 함유량 4.7배 초과 - PINK-플라스틱(케이스 손잡이) : 0.47 % (DEHP 0.23 %, DBP 0.24 %) (기준 : 0.1 % 이하) o 표시사항 미비 - 제조자명 누락		수거·교환등 명령