구민운동장 본부석 개·보수 공사
- 일반시방서/특기시방서 -
2018. 06.
대구광역시 서구청

목       차

일반시방서
제 1 장	공 사 개 요
제 2 장	일 반 공 통 사 항
제 3 장	철 거 공 사
제 4 장	가 설 공 사
제 5 장	토공사 및 지정공사
제 6 장	철근 콘크리트 공사
제 7 장	석 공 사
제 8 장	기 타 공 사
특기시방서
제 1 장	막구조물 제작.설치 시방서(현장설치도)

제1장   공 사 개 요

제 1 장   공 사 개 요

1.1 적용범위 : 구민운동장 본부석 개·보수 공사

1.2 건축개요

구 분	내 용	비 고
대 지 위 치	대구광역시 서구 이현동 152-1외 12필지
용 도	운동시설
대 지 면 적	7,800.00 ㎡
연 면 적	174.23 ㎡ (막구조 119.64㎡)
건 축 면 적	174.23 ㎡
구 조	철골트러스/막구조

1.3 면적개요

용 도	면 적(㎡)			계
	기 존	멸 실	증 축
운동장 (부속본부석)	120.59	120.59	119.64	119.64
공중화장실	54.59	-	-	54.59
합 계	175.18	120.59	119.64	174.23

제2장   일반 공통 사항

제 2 장  일반공통사항

2.1 적용범위

2.1.1 이 시방서는 『구민운동장 본부석 개·보수 공사』에 대하여 적용하며

SHOP DRAWING이필요한 공사는 SHOP DRAWING을 작성하여 담당원의 승인을

득한후 시공한다.

2.1.2 이 시방에 명시되지 않은 사항은 다음 중에서 최상위 등급에 해당하는 것을 적용한다.

1) 건축 표준시방서

2) 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법령상의 관련규정

3) 건설업법, 건설기술관리법 등 본 공사의 관련이 되는 법령상의 관련규정

4) 한국산업규격

5) 기타 본 공사의 관련이 있는 사항으로서 일반적으로 적용되는 기술적 상식이나 규정 및 기준  (대한건축학회 표준시방서 등)

2.2 용어의 정의

2.2.1 이 시방서에서 “시행청”이라 함은 대구광역시 서구청을 말한다.

2.2.2 이 시방서에서 “담당원”이라 함은 감독자를 말한다.

“감독자”라 함은 건축주가 지정한 감리책임자 또는 감독자로서 건축법 제21조 2항                       및 동 법 시행령 제19조 및 건축사법 제2조 제14호 규정에 의거하여 공사가 설계도서대로 실시           되는지의 여부를 확인하고 시공방법을 지도하는 자를 말한다.

2.2.3 이 시방서에서 “수급자”라 함은 『구민운동장 본부석 개·보수 공사』계약상대자(시공자)를        말한다.

2.3 공정계획 제출

2.3.1 수급자는 계약일로부터 7일 이내에 현장 구성요원의 기구조직표, 공사전체 공정표 및

각 공사의 세부 공정표, 주요자재 수급 현황표를 제출하여 담당원의 승인을 받아야 한다.

2.3.2 공정계획은『구민운동장 본부석 개·보수 공사』의 전체공사를 고려하여, 타 공사에

지장이 없도록 작성하여야 한다.

2.3.3 공정계획서는 다음과 같이 나누어 작성하여야 한다.

1) 전체공정계획표 (막대식)

2) 공정표 상세공정표 (PERT/CPM)

3) 시공도 작성 및 시공계획서 승인계획

4) 자재 및 하도급 승인신청 일정계획표

2.4 시공도서 등의 제출

2.4.1 수급자는 담당원이 정하는 바에 따라 공정별로 공사에 착수하기 최소 5～10(공종별

시방내용참조)일전에 담당원에게 시공 도서를 제출하여 승인을 받아야 한다.

2.4.2 시공도서에는 해당공사에 관한 주요사항이 모두 포함되어야 한다.

2.4.3 담당원이 필요하다고 인정되어 지시한 시공부분 및 필요한 공작도, 시공도 등은 지체 없이 제작           하여 담당원의 승인을 받는다.

2.4.4 수급자는 담당원이 시공도서의 수정, 보완, 변경이 필요하다고 인정하여 요청하는 때에는

이에 따라야 한다.

2.5 사용자재의 승인

2.5.1 수급자는 공사에 사용되는 모든 자재에 대하여 사용하기 10일 전에 자재 사용 승인 신청서를

담당원에게 서면 제출하여 승인을 받아야 한다.

2.5.2 수급자는 사용승인자재의 관련규격이나 기준의 적합여부, 자재의 품질검사 성적서 등을

종합적으로 검토하여 공사의 목적(품질확보, 공기 준수, 안전사고방지)달성을 위하여 가장

적합하다고 인정되는 자재를 선정하여 승인 신청하여야 한다.

2.5.3 담당원은 자재승인과정에서 이를 심사하여 부적합하다고 판단되는 경우에는 자재승인을 하지             않을 수 있다.

2.5.4 자재사용 승인신청서에는 다음사항이 포함되어야 한다.

1) 자재견본 및 자재품질에 관한 보증서나 시험성적서

2) 관련규격이나 기준

3) 취급요령, 사용방법 등에 관한 자료

4) 기타 자재설명에 필요한 사항

2.6 견본제작 및 시공

2.6.1 수급자는 담당원이 요청하는 공종에 대하여는 견본제작 또는 견본 시공을 하여야 한다.

2.6.2 수급자는 견본제작 또는 견본시공을 하는 경우 해당공종에 대한 공사실적이 있는 전문 업체로서           이 공사에 참여를 희망하는 경우에는 견본제작 또는 견본시공을 할 수 있도	록 조치하여야 한다.

2.6.3 수급자는 견본제작 또는 견본시공과정에서 발견된 문제점에 대하여는 보완대책을 강구하여

시공 도서에 반영하여야 한다.

2.6.4 수급자는 담당원이 견본제작 또는 견본시공을 승인한 경우에는 승인된 내용대로 본 공사를

하여야 한다.

2.7 하도급자 승인

2.7.1 수급자가 공사의 일부를 제3자에게 하도급 하고자 하는 때에는 건설업법 및 계약서에 정하는            바에 의하여 미리 담당원의 승인을 받아야 한다.

2.7.2 하도급 승인신청은 늦어도 해당공종의 공사착수 10일전에 하여야 한다.

2.7.3 수급자가 하도급자를 선정하고자 하는 때에는 하도급업자의 도급한도액, 공사실적, 자본금,

보유인력 및 설비, 신용도, 품질관리상태, 하도급율 등을 종합적으로 검토하여 공사의 목적을

달성하는데 가장 적합하다고 객관적으로 인정되는 자를 선정하여야 하며, 하도급 승인신청을

하는 때에는 이를 증명하는 자료를 첨부하여야 한다.

2.7.4 담당원은 하도급 승인과정에서 이를 실시하여 관련법규 및 계약서 내용에 부적합하다고

판단되는 경우에는 하도급 승인을 하지 않을 수 있다.

2.8 자재반입 및 검사

2.8.1 수급자는 자재를 현장에 반입하기 전에 자재반입계획서를 담당원에게 제출하여 승인을 받아야            한다.

2.8.2 수급자는 자재를 현장에 반입하고자 하는 경우에는 사전에 담당원에 통보하여야 한다.

2.8.3 현장에 반입된 자재는 담당원의 승인 없이 장외로 반출하여서는 안 된다.

2.8.4 공사에 사용되는 모든 자재는 담당원의 검사를 받아 합격한 것으로 사용한다.

이 때 검사를 위하여 파손되는 재료는 수급자가 부담한다. 한국산업규격에 의하여 제작된 합격           품은 건설기술관리법 시행령 제42조 3항에 의거 검사를 생략 할 수 있다.

2.8.5 수급자는 자재(관급자재를 포함한다) 검사를 위한 각종시험 및 검사에 소요되는 모든 비용은

수급자가 부담하여야 한다.

2.9 시공검사

2.9.1 공사 중에는 공정별로 담당원의 중간검사를 받아야 하고, 후속작업은 선행 작업의 중간검사에

합격한 후에 시행하여야 한다.

2.9.2 수급자는 담당원이 검사(공사 중 검사, 기성검사, 준공검사, 하자검사 등 모든 검사를

포함한다.) 하는데 지장이 없도록 하여야 한다.

2.9.3 공사 후 매몰이 되어 사후검사가 곤란한 공정은 담당원의 입회하에 시공하여야 한다.

2.9.4 수급자는 시공 후 검사가 불가능한 부분에 대하여는 담당원의 검사를 미리 받고 그 결과를 서면            또는 도면으로 받아 두어야 한다.

2.10 보고 등

2.10.1 수급자는 공사의 진척, 노무자의 취업, 재료의 반입 및 소비와 천후 기타 필요한 사항을

기재한 보고서를 3부 작성하여 담당원의 승인을 얻어 2부를 시행청에 제출하며 1부는 현장에            보관한다. 제출 시기는 30일 간격으로 하되 공정 및 기타 필요한 경우는 수시로 한다.

2.10.2 수급자는 공사 중 중요한 부위 및 매몰되는 부위에 대하여는 천연색으로 사진 촬영하여 사진에            설명을 기재한 사진첩 3부 및 슬라이드 1매씩(기성 및 준공 서류 제출 시는 16절 사진첩3부)            제출하여야 한다.

2.11 현장관리 규정 등의 준수

2.11.1 수급자는 담당원이 현장관리상 필요하여 제정한 규정이나 요구하는 사항에 대하여는 이를

준수하여야 한다.

2.11.2 수급자는 담당원이 전체공사의 공정관리상 필요하여 요청하는 경우에는 이에 따라 공사를

진행하여야 한다.

2.12 현장대리인

2.12.1 수급자는 건축, 시공기술자격소지 및 경험과 기술력을 가진 자로써 공사기간 중 현장에 상주

하며 수급자를 대표하여 현장을 총괄할 현장대리인을 선정하고 현장 대리인의 이력서, 자격

면허증 사본을 포함한 현장대리인계를 담당원에게 제출하고 시행청의 승인을 얻어야 한다.

2.12.2 현장대리인은 공사 제반에 대하여 수급자의 책임과 의무를 대행할 수 있어야 한다.

2.13 현장조직

2.13.1 수급자는 현장대리인을 보좌할 시공기사 및 시공도제작과 기술사항을 담당할 기사를 포함한             현장 구성요원의 담당업무, 경력서 및 자격면허증사본을 착공 후 7일	이내에 담당원에게 제출            하여 승인을 받아야 한다.

2.13.2 수급자는 공사 착수전에 본 공사에 종사하는 인원의 조직표를 담당원에게 제출하여 승인을              받아야 한다.

2.13.3 현장대리인이나 관련종사자가 공사의 수행 상 부적당하다고 담당원 및 시행청이 판단하여

교체를 요구한 때에는 신속히 이에 응해야한다.

2.13.4 기구 조직표에는 성명, 직위, 주소, 비상연락처를 포함하여야 한다.

2.14 책임시공

2.14.1 수급자는 본 시방서에 표기되지 않은 사항이 있을 경우에도 기술적 상식상의 품질이 확보될             수 있도록 시공하여야 한다.

2.14.2 수급자는 설계도서에 누락된 사항일지라도 공사의 성질상 당연히 시공하여야 할 경미한

사항은 담당원의 지시에 따라 시공하여야 한다. 이 경우에도 추가되는 비용은 수급자 부담

으로 한다.

2.14.3 수급자는 경제적이면서 양질의 공사를 하기 위하여 필요한 대안이나 방법이 있을 경우 시행청            또는 담당원에게 제시하여야 한다.

2.15  품질시험계획 수립

수급자는 건설기술관리법 제41조 2항에서 정하는 바에 따라 품질시험계획을 수립하여 공사 착수 후

15일 내에 담당원의 승인을 득하여 품질시험 및 검사를 실시하여야 한다.

2.16 타공사 수급자와의 협조

수급자는 타 공사에 지장이 없도록 하여야 하며, 타 공사가 원활히 시행될 수 있도록 필요한 협조를       하여야 한다.

2.17 이의

도면과 시방서의 내용이 서로 다르거나 명기가 없을 때, 관련공사와 부합되지 아니할 때, 또는 의문이     생길 때에는 담당원의 해석 및 지시에 따라야 한다.

2.18 관계관서의 수속

수급자는 관계관서의 수속이 필요한 경우 허가, 신고, 검사 등을 수급자의 비용으로 담당원을 대행

하여 신속하게 이를 행하여야 한다.

2.19 사용자재

2.19.1 공사에 사용되는 모든 자재는 한국산업규격(K.S) 표시 품이어야 하며, 대통령령이 정하는 바

(건축법 제42조, 시행령 제69조, 규칙 제32조)에 의하여 건설교통부장관이 인정한 것이어야 한다.

2.19.2 담당원이 요구하는 주요재료의 사용은 사용하기 15일 전 견본품을 제출하여 색깔, 무늬,

마무리 정도를 담당원의 승인을 받아 사용한다.

2.19.3 담당원이 필요하다고 인정하는 경우 품질 또는 강도 시험을 요구 할 수 있다. 이때 검사 및              시험에 필요한 모든 경비는 수급자 부담으로 한다.

2.20 안전관리 등

2.20.1 수급자는 현장내의 타수급자와 유기적인 협조로 전체 공사의 안전 관리에 만전을 기하여야              한다.

2.20.2 수급자는 건축법, 건설업법, 근로기준법, 산업안전보건법 및 기타 관계법규 및 현장실정에

맞는 안전관리계획을 수립하여 시행하고, 정기교육 등을 실시하여 모든 종사자가 안전관리

규정을 준수하도록 하여야 한다.

2.20.3 현장작업자는 안전모, 안전화를 착용하여야 한다.

2.20.4 수급자는 안전관리 소홀로 인하여 발생되는 사고나 재해에 대하여 민, 형사상의 모든

책임을 져야 한다.

2.20.5 수급자는 공사중에 발생할지 모르는 천재에 대해서는 필요한 모든 조치를 강구하여 피해를              최소화하여야 한다.

2.20.6 수급자는 공사 중에 타 시설물(기존건물, 포장, 도로, 수목)에 손상을 주거나 인명피해,

교통방해 등이 발생하지 않도록 필요한 모든 조치를 강구하여야 한다.

2.21 발 생 물

수급자는 공사의 시행에 따라 생긴 발생물은 담당원의 지시에 의하여 정리	하고, 발생물 조서를

첨부하여 담당원이 지시한 장소로 운반, 인도 하여야한다.

2.22 사고의 보고

수급자는 토사의 붕괴, 낙반, 가설물이나 구조물의 파손 기타공사 수행에 영향을 미치는 사고나

인명의 손상 또는 제3자에게 피해를 미치는 사고가 일어났을 때, 혹은 그로 인한 사고발생의 징조를

발견하였을 때에는 응급조치를 취하고 담당원에게 즉시 보고 하여야 한다.

2.23 작업시간

수급자가 공사 내용상 불가피하여 야간작업을 하고자 하는 때에는 미리 담당원의 승인을 받아야

한다.

2.24 공사 일시중지

담당원은 다음사항이 발생하였을 경우에는 공사의 일시중지를 명할 수 있으며 수급자는 특별한 사유가     없는 한 이에 응해야하며 공사중지로 인한 손해는 수급자부담으로 한다.

1) 수급자가 설계도서의 내용과 다르게 공사를 하거나 담당원의 정당한 지시에 응하지 아니 한때

2) 공사종사자의 안전을 위하여 필요하다고 인정되는 때

3) 공사종사자의 기술 미숙으로 조잡한 공사가 될 우려가 있는 때

4) 관련되는 다른 공사의 진척으로 보아 공사의 계속이 부당하다고 인정되는 때

5) 공사소음으로 인하여 인근에 피해를 줄 우려가 예상되는 때

6) 담당원이 설계내용의 검토나 변경이 필요하여 요청하는 때

2.25 설계변경

2.25.1 수급자는 다음의 사유가 발생한 때에는 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률에 따라 설계             변경 신청을 할 수 있다.

1) 시행청의 지시가 있을 때.

2) 설계내용이 공사의 목적달성상 부적합하다고 판명된 때

3) 새로운 공법이나 자재가 개발되어 공사의 질을 향상시키거나, 공사비를 절감할 수 있다고              판단된 때

4) 현장여건이나 설계조건이 변경된 때

5) 기타 부득이한 사유가 발생한 때

2.25.2 설계변경의 내용에 대하여 시행청과 수급자가 서면 합의한 경우에는 공사의 원활한 추진을              위하여 계약변경 전이라도 변경된 내용에 따라 선 시공 할 수 있다.

2.26 준공도서의 제출

수급자는 가능한 준공10일 전까지 준공도서를 담당원에게 제출하여 검토 확인을 받은 후 시행청에

준공도서(목록은 계약서에 참고)를 제출하여야 한다.

2.27 수급자의 의무

2.27.1 모든 공사는 시방서와 설계도면에 부합되도록 시공하여야 하며, 수급자는 공사전반에

대하여 책임을 져야 한다.

2.27.2 수급자는 시방서, 설계도면을 충분히 숙지하여 시공하여야 한다.

2.27.3 수급자는 국가기술자격법에 의하여 기술자격을 취득한 기술자를 현장에 배치하여 공사

시공에 만전에 기하여야 한다.

2.27.4 수급자는 시행청이 본 공사의 인수인계를 받을 때까지 공사목적물의 관리책임을 져야한다.

2.27.5 수급자는 손상을 받은 공사부분이나 조잡하게 시공된 부분에 대해  담당원의 수정지시 혹은             재시공지시가 있을시 특별한 사유가 없는 한 이에 응해야 하며 조치방법에 대해 사전 협의                하고 조치 후 승인을 받아야 한다.

2.27.6 공사현장대리인은 담당원의 승인 없이 공사현장을 이탈하여서는 아니 된다.

2.27.7 수급자가 본 공사에 대한 제반 검사결과 처분지시가 있을 때에는 이에 따라야 하며, 이의를              제기하여서는 아니 된다.

2.27.8 본 공사로 인하여 타 시설물을 훼손한 경우에는 수급자 부담으로 손해배상이나 원상복구를

하여야 한다.

2.27.9 수급자는 담당원의 정당한 업무수행을 방해하여서는 아니 된다.

2.27.10 수급자는 계약내용의 변경을 수반하는 사항은 시행청의 서면통지가 없는 한 시행하여서는               안된다.

2.29 이의신청

수급자는 담당원의 지시 혹은 결정에 이의가 있을 경우에는 서면으로 10일 이내에 담당원에게 제출       하여야 하고, 그 기간 내에 담당원에게 제출하지 않을 경우에는 결정 및 지시 등이 확정된 것으로

간주한다.

2.30 공사현장 관리

2.30.1 수급자는 공사현장에서의 출입자감시, 풍기단속, 위생관리 화재 및 도난방지와 기타의 사고 방            지 처리에 만전을 기하고 피해보상은 수급자가 책임져야한다.

2.30.2 수급자는 담당원이 지정하는 장소에 공사명, 공사기간, 발주자명, 공사수급자명 등을 기재한             공사안내 표지판을 설치하여야 한다.(조감도 또는 투시도포함)

2.30.3 수급자는 공사장 및 그 부근에 지상 및 지하의 기존시설의 이용이나 통행에 지장을 주지 않             도록 하여야 한다.

2.30.4 수급자는 현장사무실내에 공사현황을 파악할 수 있는 상황판을 담당원과 협의하여 설치하여             야 한다.

2.30.5 수급자는 공사소음, 분진발생 등에 대한 예방책을 강구하여 환경피해가 발생하지 않도록 하              여야 한다.

2.30.6 공사완료시는 가설물 철거, 기존물 손상 부분의 원상복구 및 청소 완료 후 사용검사를 받는다.

2.31 공정계획 준수

2.31.1 수급자는 담당원의 승인을 받은 공정계획대로 공사를 진척시켜야 한다.

2.31.2 수급자는 공사가 공정계획대로 진척되지 않을 경우에는 그 상세한 원인과 공정만회 대책을              강구하여 담당원에게 보고하여야 한다.

2.31.3 담당원이 부진 공정만회를 위하여 부득이하다고 판단하여 지시하는 사항에 대해서는 수급자             는 특단의 조치를 강구하여 이행하여야 한다.

2.32 공사의 구분

타 공사와 관련이 있는 부분 중 이 공사에서 시행하여야 할 부분은 다음과 같다.

1) 전기 및 통신공사용 배관 및 스라브 등의 관통부위에 대한 방화구획

2) 공사장 전체에 대한 관리

3) 공동가설 시설물의 설치 및 관리

4) 기계장비기초, 물탱크 기초, 전기배전반 기초, 발전기 기초 등의 무근 CON'C

5) 기타 공사의 구분이 불명확한 경우로서 담당원이 지정하는 공사

2.33 유지, 보수용 자재의 확보

수급자는 색상이나 질감 등이 특수하여 동일한 종류의 자재를 추후 확보하기가 곤란하다고 담당원이     요청하는 자재에 대하여는 유지, 보수용으로 적당량을 확보하여 건물 인도시 시행청에게 인도하여야

한다.

2.34 준공 표지판

수급자는 공사 완료 후 공사명, 시행청, 시공자, 설계자 및 기타 내용이 표시된 준공표지판을 설치하여     야 하고 준공표지판의 재료는 화강석으로 한다.

2.34.1 준공표지판                             2.34.2 머리돌

1) 재 료 :  화강석                         1) 재 료 :  화강석

2) 규 격 :  30×400×300                     2) 규 격 :  30×400×300

3) 글 자 :  10cm각 3자, 3cm각 7자 정도     3) 글 자 :  5cm각 5자, 1cm각 140자 정도

준공표지판 공 사 명: 공 사 기 간: 발 주 자: 시 공 자: 설 계 자: 현장감독자: 현장기술자: 준공검사자:	300

머리돌 2014 . . .	300

400                                       400

2.35 공사기간

2.35.1 본 공사의 총공사 기간은 60일로 한다.

2.35.2 수급자가 다음의 경우에 한하여 공사기간 연기 신청을 할 수 있으나 연기기간 요청일수는 제            출물(공정표,시공계획서,시공상세도면,자재제품자료,견본,공사사진,인.허가서류,준공서류),예정            공정표상의 주공정이 불가피 하게 지연된 일수를 초과할 수 없으며 입주 일정계획을 감안하여            시행청과 협의하여 정한다.

1) 동절기 물공사, 2) 현장여건, 3) 민원발생, 4)시행청의 설계변경 요청,5)천재지변

2.35.2 동절기 공사 중단

1) 동절기 공사중단기간에는 물을 사용하는 공사와 기온저하로 인하여 시공품질 확보가 어려운 공           사는 그 기간 동안의 온도조건에 관계없이 공사를 중단하여야 한다.

다만, 다음“2” 및 “3”항의 경우에는 그러하지 아니한다.

2) 수급인이 부득이한 사유가 있어 공사를 계속하여야할 경우에는 동절기 공사로 인하여 시공품             질의 저하 및 안전사고 등의 발생을 충분히 예방할 수 있도록 동절기 공사 시행방안을 수립하여           시행청의 승인을 득한 후에 공사를 계속하여야 한다. 이때 수급인은 추가되는 일체의 비용을 수

급인 부담으로 하며 이 기간동안의 공사시행이 원인이 되어 발생하는 공사물의 잘못 재시공 및           하자보수의 책임을 져야한다.

3) 시행청으로부터 공사를 계속하라는 지시가 있는 경우에 수급인은 지체 없이 동절기 공사시행방           안 을 수립하여 시행청의 승인을 득한 후 공사를 계속하여야 한다. 이때 수급인은 이 기간 동안

의 공사 시행이 원인이 되어 발생하는 공사물의 잘못 재시공 및 하자보수의 책임을 져야한다.

제3장   가 설 공 사

제 3 장  가 설 공 사

3.1 대지 측량

3.1.1 공사 착수전에 및 현황측량을 담당원 및 기타 관계관의 입회하에 확인하여야 한다.

(공사 착수전 기시행된 경계명시측량의 자료를 시행청에 요청하여 측량기점을 확인한다.)

3.1.2 대지의 고저 및 지상물의 형성 등을 표시하는 현황측량은 담당원이 지시하는 측량방법에 따르            되, 기준이 되는 기준점(BENCH MARK)은 해발로부터 높이의 기준을 측정한다.

3.1.3 수급자는 공사 착수전 인접도로 시설물의 피해 대상이 되는 구조물(도로 포장상태, 가스관, 상하          수도관, 케이블, 공동구등) 등을 측량하고 위해방지대책을 강구하여 담당원에게 서면 제출하여야          한다.

3.2 가설공사 계획

착공 전에 가설물, 가설울타리, 가설도로, 재료적치장, 양수설비, 공사용전력, 급배수설비 현장안전관리,      공사용기계기구의 배치, 비계발판, 기타용지에 대한 시공계획서를 작성하여 담당원의 승인을 받아야       한다.

3.3 줄쳐보기

건물의 실제위치를 겨냥하기 위하여 담당원 입회하에 줄쳐보기를 하고, 그 결과를 담당원에게 서면        으로 제출한다.

3.4 규 준 틀

줄쳐보기를 실시한 후 건축물의 각부요소에 시공중에 변화가 없도록 규준틀을 견고히 설치하고,

규준틀에는 담당원이 지시하는 측량방법으로 건축물의 위치 및 수평의 규준틀을 명확히 먹줄을 넣고      못 박아 담당원의 검사를 받고, 그 위치를 담당원에게 서면으로 제출한다.

3.5 기준점 (BENCH MARK)

담당원의 지시에 따라 이동, 침하할 염려가 없는 곳을 선정하여 콘크리트제품으로 견고하게 설치해     야 하며, 보조기준점을 건축물 등에 표시하여 설치하고, 그 위치 및 기타사항을 기록하여 둔다.

기준점 및 보조기준점은 이동 및 변형이 없도록 감시, 보호하고, 수시 점검하여야 한다.

3.6 비계 및 발판

3.6.1 외부비계는 철제강관비계를 사용함을 원칙으로 하며, 비계는 공사의 규모, 작업내용 및 중량물            의 취급에 따라 담당원이 승인하는 방법으로 한다.

3.6.2 틀비계를 사용할 때는 파이프의 강도계산을 하여 안전하도록 하여야 하며, 최소 외경 48.6m/m           살두께 2.3m/m이상의 부재로 제작된 것으로 한다.

3.6.3 재료 및 부속철물은 KSF 8002(강관비계), KSF 8003(강관틀비계)에 합격한 것을 사용한다.

이 규정 이외의 것을 사용할 때는 담당원의 승인을 받아야 한다.

3.7 비계다리

3.7.1 비계다리는 폭 90cm이상 구배 30°이하로 하고, 15°이상 되는 것은 발판에 두께 1.5cm이상,         길이 30cm내외의 정도로 논스립용 재료를 30cm 간격으로 견고히 고정시키고 되돌음은 2층          이내마다, 참은 매 층마다 설치한다.

3.7.2 추락의 위험이 있는 장소 및 담당원이 필요하다고 지시하는 부분에는	높이75 ～90cm내외의           손잡이(난간대)를 설치한다.

3.7.3 비계목 및 각재는 부식하거나 파손이 없는 견고한 것을 사용하고, 발판은 목재 및 P.S.P(Punc          hed Steel Plate) 철판을 사용하며, 발판을 띠장에서 20cm이상 내밀지 않게 하고 이음부분은          들뜨거나 건들거리지 않게 겹쳐대고 #8 누그린 철선으로 장선 및 기타에 견고히 고정시킨다.

3.8 외부비계

3.8.1 철재강관비계를 사용함을 원칙으로 하며, 차기공사인 외장설치 시 부분적 철거가 가능	토록 설           치하여야 한다.

3.8.2 재료의 규격은 KSF 8002(강관비계) 및 KSF 8003(강관틀비계)에 준한다.

3.8.3 건물 전후 및 측면에 모두 비계를 설치함을 원칙으로 한다.

3.9 보호막 설치

3.9.1 건물 외부에 휘장막을 설치하여야 한다.

3.10 가설울타리

공사장 주위에는 공사 진행에 장애가 되지 않는 범위로 높이 2.4m 이상의 방진벽(EGI 휀스)구조로 가설울타리를 설치하고 공사용 차량이 원활히 통과할 수 있는 대문과 경비초소를 적절한 위치에 1-2개소 설치하여 외부인의 출입 통제 및 도난을 방지 할 수 있도록 항상 경비원을 배치해야하며 도로변에 접한 구간의 울타리에는 홍보 및 환경 미관을 고려한 그래픽을 설치하고 도로변 및 담당원사무실 앞에는 전시용 투시도 또는 조감도를 설치한다.

3.11 공사용 각종설비

3.11.1 공사 및 건물 인수, 인계 시 까지 필요한 전기, 수도 등 각종설비의 설치, 운전사용에 소요되             는 모든 비용은 수급자가 부담한다.

3.11.2 수급자는 공사장내에 보안등 등, 보완 및 안전에 필요한 시설을 설치, 운영하여야 한다.

3.11.3 공사용 기계 및 기구의 운전원은 해당분야 면허증을 소지하고 경험이 많은 자라야 한다.

3.12 현장정리

공사장 내외는 시공중 또는 시공 후에라도 일반자재 및 가설재를 정리 정돈하여 타공정 시행에 영향       을 주지 않도록 하여야 하며, 폐자재는 즉시 장외로 반출하여 현장내외를 청결히 유지해야 한다.

3.13 가설장비

수급자는 공사에 필요한 각종 가설장비를 공사의 원활한 추진과 안전사고 예방상 지장이 없도록 설       치하여야 한다.

3.14 공사장 쓰레기 처리

수급자는 공사중에 발생한 쓰레기(폐토, 폐수, 철거에 따른 폐기물)를 발생 즉시 산업폐기물처리법에        정한 기준에 따라 산업 폐기물 신고 후 공사장 밖으로 반출하여 공사장 내부가 지저분하지 않도록 하      여야 한다.

3.15 경비초소의 설치

수급자는 공사장내의 주요 위치에 경비초소를 설치하여 도난 등 공사장내의 각종 사고가 발생하지        않도록 조치하여야 한다.

3.16 소음, 먼지 방지

수급자는 항시 시공에 의한 먼지 및 소음으로 공중에 피해가 없도록 하며 먼지 및 소음 방지에 유의     하여야 한다. 특히, 항타기 위치, 컴프레샤, 진동기 등의 소음, 먼지 발생원의 기구 및 기계류의 공사     시공에 대해서는 공사 전에 담당원에게 공사일시, 공사기간 등을 보고하여 적절한 조치를 취한 후        시공에 임한다.

제4장   철 거 공 사

제 4 장   철 거 공 사

4.1 일반 사항

1) 본 시방은 건축 구조물의 전부 또는 일부를 철거하거나 건축구조물의 이전을 목적으로 절단              또는 해체하는 공사에 적용 한다.

2) 해체 시공업자는 건설업법에 의한 비계공사업 면허를 받고 해체 공사업을 하는 자로 사전에              감독자의 승인을 받은 업체이어야 한다.

3) 해체 시공업자는 사전에 대상 건물의 조사, 부지사항의 조사 및 인근 주변환경의 조사 등 충              분한 사전조사를 실시하고, 해체 방법과 작업내용에 관한 시공 계획서 및 안전위생관리계획              서를 제출하여 감독자의 승인을 받는다.

4) 표기없는 기타 사항은 건설부 제정 “표준시방서” 또는 도면을 참조 한다.

4.2 철거시공범위

1) 기존 본부석 건물 및 구조물 철거(철거도면 참조)

4.3 시    공

1) 시공자는 철거공사에 필요한 제반사항을 미리 조사하고, 사전신고 및 각종 신고소속을 하여야              한다.

2) 부지 내에 인입되어 있는 전기, 전화, 가스, 수도, 하수도 등 주요 배관설비에 대한 봉인 및              철거하여야 한다.

3) 수거할만한 가치가 있는 부품이나 재활용이 가능한 부품은 해체공사 중 별도로 철거할 수 있              으나 사전에 감리자 및 감독관과 그 처리에 관한 협의를 하여야 한다.

4) 철거공사가 종료되면 가설물을 철거하고 부지 주변을 정리해야 한다.

제5장   토공사 및 지정공사

제 5 장  토공사 및 지정공사

5.1 공통일반사항

5.1.1 수급자는 공사 착수 전에 본 시방서와 별도의 지질조사서에 의거 토공사 설계 도서를 작성하여              담당원에게 제출하여 승인을 받는다.

5.1.2 지층별 토질구성의 상이, 상수면 레벨의 상승변화 될 경우 당시 예기치 못한 상황 등으로 흙 막           이 또는 물막이 공사 등을 불가피하게 시행해야 될 경우에 수급자는 공사대지상황에 적합하고            안전한 구조의 흙막이 또는 물막이 공법으로서 기술용역 육성법에 의하여 과기처에 등록된 용            역 업체의 토질기술사에 의하여 작성된 설계도면, 특기 시방서, 구조계산서 등을 제출 담당원의           승인을 득하여 시행해야 한다.

5.2 대지정리

1) 대지 안에 있는 장애물은 담당원의 지시에 따라 처리하고 땅고르기를 한다.

2) 건축물의 공사에 지장을 주는 수목 등은 담당원이 지시하는 장소에 이식한다.

다만 담당원의 승인을 받은 수목은 벌채 할 수 있다. 이 때 나무뿌리 까지 완전히 파낸다.

3) 현 배수로 구덩이 등은 말끔히 가셔내고 모래 또는 좋은 흙으로 메우고 충분히 다진다.

4) 기존 건축물 철거는 인접건물 및 보행자의 안전을 고려한 시설을 한 후 시행하고 철거 시 발생             한 페기물은 산업폐기물처리법에 정한 기준에 따라 페기물 신고 후 외부로 반출한다.

5) 철거를 시작하기 전에 철거방법, 작업내용이 포함된 계획서 (보행자출입차단, 건물차폐 등 포            함)를 담당원에게 제출하여 승인을 얻어야 한다.

6) 수급자는 철거작업 중 통행인에 대한 안전보행을 보장하고 인접건물이나 시설 또는 인명 등의            피해가 없도록 보호조치를 하여야 하고 인접건물에 발생 손해를 즉시 보수하여야 한다.

5.3 터파기

1) 터파기는 기계파기를 원칙으로 하되 지하매설물(상, 하수도관, 전선관 기타)에 손상이 가지 않도            록 한다.

2) 터파기 과정에서 이동하여야 하는 지하매설물(상, 하수도관, 전선관 기타)은 담당원의 승인을 받           아서 이동하되, 관공서등에 신고하여야할 사항은 빠짐없이 신고한다. 이 때 옮기는 비용은 수급           자가 부담한다.

3) 터파기는 도면에 의거 소정의 깊이까지로 하고 예상하는 지내력을 갖는 지층이 나오지 않을             경우에는 담당원의 입회하에 담당원이 지정하는 장소에 재하시험(3개소이상)을 하여 그 결과             에 따라 조치하여야한다. 또 그 이상 파내었을 경우에는 그 부분을 콘크리트(Fc180㎏/㎠)로                되메우기를 한다.

4) 기계파기를 소정의 깊이에서 10cm 여유를 두고 그 지면은 소정의 깊이로 고르되 지나치게 파           낸 곳은 모래로 메우고 물다짐을 한다.

5.4 잔토처리

5.4.1 잔토처리의 사토장 위치는 담당원이 별도로 지정하는 장소로 하거나 사전에 해당관서와 협의             하여 승인을 득한 장소로 하며 반출시에는 공사장 경비실에서 발급하는 반출증에 사토장 측의             확인날인이 되고 차량번호, 운전자명, 반출시간, 접수시간 등이 기록된 전표를 담당원에게                 제출해야 한다.

5.4.2 공사장내에서 파낸 토사중 되메우기 또는 성토 등에 사용될 수 있는 양질의 토사는 담당원과             협의하여 타공정 진행에 지장이 없는 범위 내에서 공사장내 적절한 위치에 산적 보관하였다가             사용할 수 있다.

5.4.3 잔토처리 운반용 트럭의 작업장 출입은 교통 정리원을 배치하여 교통소통을 원활하게 하고, 통            행인에게 불편이 없도록 해야 하며, 토사를 운반트럭에 적재할 때는 과적하거나 운반 중 토사             가 떨어지거나 바람에 날리지 않도록 포장덮개를 씌워야 하며 차바퀴에 붙은 흙으로 인하여              도로가 더럽혀지지 않도록 조치를 취하여야 한다.

5.5 되메우기 다지기

5.5.1 되메우기 토사는 직경 5cm이상인 자갈, 암석 또는 결빙된 폐기물, 잡초, 나무뿌리, 기타 유해           물질이 섞이지 않고 부식의 염려가 없고 다짐을 위한 함수비가 적합한 양질의 토사를 사용해             야 하며 사전에 토취장 및 사용토사에 대하여 담당원의 승인을 득해야한다.

5.5.2 되메우기 작업은 1회 300mm 두께로 매층 마다 평탄하게 고른 후 반드시 다짐장비 또는 기계           를 사용하여 위치별 소정의 DENSITY치가 나올 수 있도록 반복 다짐하여 도면에 명기되어 있는           레벨까지 되 메워야 한다.

5.5.3 매 층마다 담당원이 지정하는 위치에 DENSITY TEST를 요구할 시에는 지체 없이 이행하여 시           험 결과치를 담당원에게 제출해야 한다.

5.5.4 되메우기 작업이 완료되면 전제 지표면을 도면치수에 맞게 평탄하게 고르고 청소를 한 후 다음           작업이 되어야한다

5.6 배  수

5.6.1 지표면의 배수

공사 기간 중 지표면의 우수 또는 공사용 잡수가 터파기 작업내로 유입되지 않도록 배수로를 설          치하는 등의 적절한 조치를 해야 한다.

5.6.2 터파기 작업장내의 배수

터파기 작업 진행 중 또는 완료 후 터파기 작업장내에 유입되는 지하수 및 우수는 터파기 작업              또는 타공정 진행에 영향이 없는 범위 내에서 배수도랑 및 집수구를 설치, 펌프작업에 의한 원            활한 배수 작업에 의하여 터파기 작업장내에 물이 고이거나 침수되는 일이 없도록 해야 한다.

5.7 기   타

기초 바닥높이가 상이할 경우 기초 간 내부 성토는 충분히 다지고 본 시방서 4.5 되메우기 다지기에       따라 충분히 다지고, 기초의 미끄럼현상이 생기지 않도록 지중보 및 옹벽으로 충분히 연결한다.

제6장   철근콘크리트공사

제 6 장  철근콘크리트공사

6.1 시공계획도서

6.1.1 수급자는 시공전에 철근의 적치장소 및 방법, 각종 부자재의 종류 및 규격, 거푸집 및 철근의            조립순서, 철근의 가공, 조립 및 이음방법, 가스압접방법, 콘크리트 타설의 방법, 타설장비 및            슈트의 설치위치, 1일 타설 계획량, 공사용 동력 및 급배수설비, 작업원의 편성, 배관BOX,

설비 SLEEVE 등을 기재한 시공계획 도서를 담당원에게 제출하여 승인을 받아야 한다.

6.1.2 수급자는 시공 전에 상세골조평면도(현장시공도 Scale 1/50 ~ 1/30)을 작성하여 담당원의            승인을 받아야 한다.

6.1.3 수급자는 담당원이 지시하는 위치에서 콘크리트 나중치기를 하여 구조물의 신축, 팽창에 따른            위해를 받지 않도록 조치하여야 한다.

6.2 콘크리트

KSF 4009에 의한 관급 레디믹스콘크리트를 사용하고 기준강도는 다음과 같다.

<	콘크리트의 종류별 설계기준강도 >

콘크리트의 종류	규 격
구 체 콘 크 리 트 무 근 콘 크 리 트	25 - 210 - 15 25 - 180 - 12

6.3 콘크리트 강도시험

6.3.1 콘크리트 강도시험은 재료시험규정 KSF 2405 방법에 의하여 재료를 임의로 채취하여 국가 또           는 지방자치단체가 지정하는 시험소에서 행하며, 강도시험결과 소요강도에 미달할 경우 보강             방법을 제시하여 담당원의 승인을 얻어야 하며 불가피한 경우에는 철거 및 재시공을 하며 이             에 대한 비용은 수급자 부담으로 한다.

6.3.2 철근콘크리트의 슬럼프 테스트는 품질시험계획에 따라 시행하여야 한다.

6.3.3 굳지 아니한 콘크리트(레미콘 포함)은	KSF 4009 에 규정된 염화물 시험을 배합이 다를 때마           다 또는 1개층 마다 1회 이상 실시하여야 한다.

6.3.4 압축강도의 테스트는 품질시험계획에 따라 시행하여야 한다.

6.4 거푸집

6.4.1 거푸집 재료 및 조립

1) 거푸집은 합판 거푸집과 유로폼(벽부분)으로 한다. 합판 거푸집보다 경제성이나 시공성이

더 있다고 수급자가 제시하는 공법이 있는 경우에는 설계변경 할 수 있다. 이 경우

공사비의 증가는 인정하지 아니하며, 공사비의 감이 있을 경우 감액 조치한다.

2) 합판은 두께12mm의 KS F 3110 규정에 합격한 1급 내수합판 상품으로 사용 할 것.

3) 합판의 사용회수는 흙에 접한 부분 5회, 일반거푸집은 3회로 한다.

4) 거푸집 설치 후 각 부위의 각을 이루는 부분 및 수평이음 부분의 틈서리에는 비닐테이프 등               으로 견고히 막아서 콘크리트의 물 빠짐을 막아야 한다.

5) 거푸집은 용이하게 조립 해체할 수 있는 구조로 하고, 떼어낼 때 콘크리트에 충격이나 손상               을 주지 않도록 설치해야 한다.

6) 거푸집을 다시 사용할 시는 파손된 것을 면밀히 수리하고, 설치 전에 콘크리트 면에 접하는                면을 충분히 청소한다.

7) 거푸집은 구성하고자하는 콘크리트의 위치단면의 형상치수에 정확히 맞도록 조립해야 한다.

8) 거푸집은 위치 치수를 정확히 기대하기 위하여 지주(동바리), 띠장(장선), 멍에, 연결대, 가              새, 쐐기, 철선, FORM TIE, SEPARATOR를 사용해야 한다.

9) 벽 부분은 FORM TIE 및 SEPARATOR를 사용해야 하며, 사용 전 반드시 담당원의 승인을

얻어야 한다.

10) FORM TIE 간격은 900mm×900mm 이하이어야 하며, 콘크리트의 측압, 조이기용 철물의                    내력, 띠장재의 간격, 단면 등으로부터 계산치에 의하여 결정해야 하며, 10회 이상 사용해서               는 안된다.

11) 지주는 견실한 밑판위에 세우며, 또한 층을 거듭하여 세울 때는 밑층받침 지주의 바로 위에               위치하도록 세운다.

12) 기둥, 벽 등의 거푸집 밑창 기타 필요한 곳에는 콘크리트 부어넣기 전에 청소 검사를 위하               여 일시적인 청소용 구멍을 2개소 이상 반드시 설치한다.

13) 거푸집은 비계 및 규준틀 등의 가설물에는 절대로 연결시켜서는 안된다.

14) 거푸집 내부에 배치하는 각종 배관BOX 매설 철물류는 구조적으로 안전하고 정확한 위치에 설치하                 고, 콘크리트를 부어 넣을시 충격에 대하여 이동치 않도록 견고히 하여야 한다.

15) 차기 공정에 연결되는 삽입철근의 관통구멍은 정확한 위치에 뚫어 주어야 한다.

16) 큰 스판의 보 또는 바닥의 거푸집은 1/300정도 상부로 만곡 시키고, 옥상 층 바닥 거푸집은                 비흘림 구배를 주어야 한다. 단 증축 고려 층은 제외한다.

17) 거푸집 설치에 이어 철근조립이 끝나면 철근운반 및 조립에 의하여 변형이 생기지 않았나                레벨(LEVEL) 및 각부 치수를 재확인한다.

18) 콘크리트 부어넣기를 끝낸 직상층의 모든 작업은 48시간 이상 경과한 후에 하며 콘크리트               바닥위에는 자재를 집중시켜 쌓아두어서는 아니 된다.

6.4.2 박리재도포

1) 박리재는 콘크리트의 경화나 혹은 경화 후에 나쁜 영향을 끼치지 않는 것이어야 하며, 콘크                리트면에 색깔 및 무늬가 일어나지 않아야 하고, 마무리재(미장재)의 부착이 불량하지 않는              양질의 것이어야 한다.

2) 박리재는 철근을 조립하기 전에 빠짐없이 소정량을 도포해야 한다.

6.4.3 거푸집 해체

1) 거푸집은 콘크리트가 자중 및 작업하중에 대하여 충분한 강도를 발휘할 때까지 존치하고,

구조체의 충격이나 진동 파손을 주지 않도록 조심스럽게 떼어내야 한다.

2) 거푸집 해체는 작업 주책임자를 선정하여 주책임자의 직접 지휘하에 작업을 해야 한다.

3) 해체작업에 관계있는 자를 제외하고는 출입을 금지시킨다.

4) 강풍, 폭우, 대설 등의 악천후 때문에 작업실시에 위험이 예상될 때에는 해체작업을 중지 시               킨다.

5) 해체작업에 의한 파편이 날아가서 타구조체 혹은 인명에 피해가 없도록 안전에 주의해야                 한다.

6.4.4 거푸집의 존치기준

거푸집 존치기간은 다음의 표준시방서에 의한다.

1) 기초, 보옆, 기둥 및 벽의 거푸집널 존치기간은 콘크리트의 압축강도 50kgf/cm이상에 도달              한 것이 확인될 때까지로 한다. 다만, 거푸집널 존치기간중의 평균 기간 중의 평균기온이                 10℃이상인 경우는 콘크리트의 재령이 표 5.8.2 에 나타난 일수이상 경과하면 압축강도 시              험을 하지 않고도 떼어낼수 있다.

기초, 보옆, 기둥 및 벽의 거푸집널 존치기간을 정하기 위한 콘크리트재령(일)

` 시멘트의 종류 평균 기온	조강포틀랜드 시멘트	보통포틀랜드 시멘트 고로슬래그시멘트특급 포틀랜드포졸란 멘트 A종 플라이애시 시멘트 A종	고로슬래그 시멘트A종 포틀랜드포졸란 멘트 A종 플라이애시 시멘트B종
20℃ 이상	2	4	5
20℃ 미만 10℃ 이상	3	6	8

2) 바닥슬래브밑, 지붕슬래브밑 및 보밑의 거푸집널은 원칙적으로 받침기둥을 해체 한 후에 떼               어낸다.

3) 받침기둥의 존치기간은 슬래브밑, 보밑 모두 설계기준강도의 100% 이상 콘크리트압축강도               가 얻어진 것이 확인될 때까지로 한다.

4) 받침기둥 해체후 해당 부재에 가해지는 하중이 구조계산서에 있는 그 부재의 설계하중을                 상회하는 경우에는 전술한 존치기간에 관계없이 계산에 의하여 충분히 안전한 것을 확인한               후에 해체한다.

5) 위 3)항의 규정보다 먼저 받침기둥을 해체할 경우는 대상으로 하는 부재가 해체직 후, 그                부재에 가해지는 하중을 안전하게 지지할 수 있는 강도를 적절한 계산방법에 따라 구하고,               그 압축강도보다 실제의 콘크리트 압축강도가 상회하는지 확인하여야만 한다. 다만, 해체가               능한 압축강도는 이 계산결과에 관계없이 최저120kgf/cm이상이어야 한다.

6) 캔틸레버 보 또는 차양의 받침기둥 존치기간은 위의 3), 4)항에 따른다.

6.4.5 지주의 바꾸어 세우기

1) 거푸집을 떼 낸 후 하중이 걸리는 지주가 위에 없을 경우 소요 거푸집 존치기간의 경과 후는                거푸집을 떼 낸 후 대신하는 지주로 바꿀 수 있다. 단, 콘크리트는 설계기준강도의 1/2 이상                된 것이 시험으로 확인된 때에는 거푸집 존치기간 내라도 바꾸어 세울 수 있다.

2) 지주를 바꾸어 세울 때에는 콘크리트에 해로운 충격을 주지 않도록 하고 신속히 하되 쐐기                기타로 적당히 조여 바꾸어 세운 지주는 원지주와 동등의 지지력을 작용 시킬 수 있어야 한

다.

3) 지주를 바꾸어 세울 때에는 모든 지주를 동시에 떼지 않고 먼저 큰 보의 지주를 바꾸어 세                운 다음 작은 지주를 바꾸어 세우고 그 다음 바닥판 지주를 바꾸어 세운다.

4) 바꾸어 세우는 지주의 머리는 30cm 각 이상의 두꺼운 받이 판 또는 이와 같은 것을 댄다

5) 보와 일체로 된 두께 12cm 이상의 콘크리트벽 또는 이에 준하는 벽은 지주를 대신하는 것               으로 보아도 좋다.

6) 지주의 바꾸어 세우기 중에는 상부의 작업으로 인한 하중을 덜도록 한다. 거푸집재, 가설재               의 모아쌓기 또는 공사용 기계의 하중을 많이 받는 보 및 바닥판 밑의 지주는 바꾸어 세우지              않는다.

6.4.6 지주 떼내기

1) 보 및 바닥판의 지주는 그 위에 지주가 있는 동안은 떼내지 않는 것을 원칙으로 한다.

다만, 다음의 하나에 해당되는 경우에는 그러하지 아니하다.

가. 지주를 떼고자 하는 보 또는 슬래브의 콘크리트 압축강도가 설계기준강도 이상으로                      된 것이 시험으로 확인되고, 시험 시부터 2주간 이내에 윗 층에 부어넣을 콘크리트 및                     그 가로재에 가하여지는 거푸집 하중의 합계가 그 보 및 바닥판의 설계하중의 1.5배                     를 넘지 않을 때

나. 일반 층에 있어서 콘크리트를 부어넣은 후 6주간, 지붕 및 바닥판 또는 그 직상에 층                       이 없을 때에는 4주간을 경과했을 때. 다만, 작업하중 또는 위층에 의한 지주에서 오는                       하중이 특히 클 때는 그 하중이 없어질 때까지 지주를 존치한다.

6.5 철근의 가공조립

6.5.1 사용 철근의 종류는 KSD 3504에 합격한 것으로 한다.

부 호	종 류
KS SD 40	D10 , D13 , D16

6.5.2 철근의 유지관리 및 청소

1) 지급받은 철근은 규격별로 받침목을 놓고 가지런히 정돈하여 사용할 때를 제외하고는 비닐               및 캔바스천 등으로 우설 및 습기 등으로부터 보호하여 녹슬음 및 불순물의 묻임을 방지해               야 한다.

2) 철근은 조립하기 전에 청소하고 뜬녹, 기름, 먼지, 흙, 기타 콘크리트의 부착력을 감소시킬               우려가 있는 것은 깨끗이 제거해야 한다.

3) 철근은 조립에서부터 콘크리트를 부어넣기까지 장시일이 경과하였을 때는 콘크리트를 부어               넣기 전에 다시 검사하여 틀린 것은 수정하고 필요에 따라 철근을 다시 청소해야 한다.

6.5.3 본 공사에 사용되는 모든 철근의 이음은 모두 겹침 이음으로 한다.

6.5.4 철근가공

1) 철근가공은 왕래가 빈번치 않은 한쪽에서 하며, 철근 절단 시 철근토막의 날아감에 대비해야                한다.

2) 가공 전에 매우 굽은 철근은 구조상 중요개소에 사용하여서는 안된다. 단, 굽음이 대단치                 않은 것은 담당원의 승인을 받아 재료를 손상치 않는 방법으로 교정하여 사용할 수 있다.

3) 철근은 도면에 제시된 치수와 형상에 맞춰 손상을 주지 않고 정확하게 절단 가공하고 그                 허용오차는 표준시방서에 준한다.

4) 철근가공은 가급적 손실량이 적게 되도록 사전에 충분한 검토를 해야 한다.

5) 특기가 없는 철근의 구부림은 도면 및 표준방법에 의하여야 한다.

6) 철근의 절단은 절단기를 사용하여야하며, 산소(GAS)불로 절단하여서는 안된다.

7) 철근 직경 25mm 이하는 상온에서, 29mm 이상은 냉간 가공으로 한다.

8) 철근 가공후의 토막철근의 산재되지 않도록 한 곳에 적재하여 분실됨이 없도록 해야 한다.

6.5.5 철근조립

1) 철근은 정확한 위치에 배치하고, 콘크리트를 부어 넣을 때에 이동하지 않도록 견고하게 조                립한다. 철근의 교차점은 지름 0.9mm(#20)이상의 소철선으로 결속하고, 지정하는 위치에              철근조립용 스페이스를 설치한다.

2) 철근과 거푸집과의 간격은 스페이서, 세퍼레이터 굄으로 정확히 유지한다.

3) 차기공사에 연결되는 삽입철근 및 각종 창호 후레임 및 마감재를 위한 앙카, 가설용 앙카 철               근 등을 소정의 규격에 맞게 빠뜨림 없이 위치를 정확하게 배근해야 한다.

4) 각 부위별 스페이서의 규격 및 간격은 다음과 같다.

위 치	종 류	조 건	갯 수
기 둥	강재콘크리트류	상단 중단 기둥폭방향	보밑 0.5m정도 주각과상단은 중간 1.0m까지2개,1.0m이상3개
보	〃	단부 중앙부	1.5m 이내 1.5m 정도
기 초	〃		면적 4㎡ 정도 8개 면적 16㎡ 정도 20개
옹 벽	〃		횡간격 1.5m 정도 단부는 1.5m 이내
일반슬라브	〃	상부 하부	1.3개 / ㎡ 1.3개 / ㎡

6) 철근의 교차가 많은 부위 또는 묻은 파이프가 복잡해질 우려가 있는 부위로서 콘크리트가                잘 들어가지 않으리라고 생각될 때에는 담당원의 지시를 받아 현장에서 알 맞는 처리를 해                야 한다.

7) 콘크리트 타설시 철근조립 책임자를 선정 입회시켜 타설 중의 조립 변형을 항시 수정할 수                있도록 해야 한다.

8) 도면에 표시되어 있지 않더라도 담당원이 필요하다고 지시하는 부분의 보강 및 기타철근은               빠짐없이 배근해야 한다.

9) 삽입철근 및 각종 앙카철근을 제외하고 콘크리트면 외부로 철근이 노출되어 차기 마감공사               에 지장을 주어서는 안된다.

10) 철근 조립 후 콘크리트를 부어넣기 전에 각종배관 및 매설물 위치에 의하여 변화가 없는가                재검사를 해야 한다.

11) 콘크리트의 이어붓기 기간이 오래 걸릴 때는 구조계산에 의한 철근보강이 고려되어야 한다.

12) 공사를 위한 각종 콘크리트 개구부에 대해서도 구조보강을 하여야 한다.

6.5.6 철근의 이음 및 정착

극한강도 설계법에 의한 철근콘크리트 구조일반사항에 준한다.

6.6 철근의 피복두께

철근에 대한 콘크리트의 피복두께는 다음의 표준시방서에 따른다.

부 위		피복 두께(mm)
슬래브	흙에 접하는 부분	D16이하	40
		D25이하	50
		D29이상	60
	내부, 일반적인 슬래브	D35이하	20
		D35초과	40
벽 체	외측벽(흙에 접하거나 외기노출인 경우)	D16이하	40
		D25이하	50
		D29이상	60
	외측벽(내부), 일반적인 내부벽체	D35이하	20
		D35초과	40
기 둥	외측기둥(흙에 접하거나 외기노출인 경우)	D16이하	40
		D25이하	50
		D29이상	60
	외측기둥(내부), 일반적인 내부기둥	40
보	지중보(흙에 접하거나 외기노출인 경우)	80
	지중보(내부), 일반적인 내부보	40
기 초	직접기초	80
	파일기초(파일관입100)	150

*기둥, 일반적인 내부보의 경우는 fck가 400kg/㎠ 이상이면 1㎝저감함

NOTE) 1) 피복두께는 철근을 보호하고 부착응력을 확보하기 위해 설계자가 사용재료, 구조물이                     받는 기상작용, 유해물질, 부재의 치수, 구조물의 중요성과 시공의 질에 따라 결정하므                   로 현장 작업 시 보호하거나 특별한 부분은 반드시 구조설계자와 협의하여 피복두께를                     결정하도록 한다.

2) 심한 침식이나 화학 작용을 받는 경우에는 구조 설계자와 협의하여 부재크기 및 피복                    두께를 조정하여야 한다.

6.7 콘크리트 타설

6.7.1 준  비

1) 천후, 기온을 측정하고 당일예정 콘크리트 타설량, 타설구획, 순서, 방법 등을 담당원과 충분               히 검토한다. 타설 2~3일전 담당원에게 통보하고 담당원의 승인을 득한 후 콘크리트를 타설              할 수 있다.

2) 타설용 도구 및 기구를 재정비해야 한다.

(타설 장비로는 콘크리트 펌프차를 사용한다.)

3) 야간작업 및 강우시를 대비하여 조명 및 천막 등 충분한 대책을 세워야 한다.

4) 동절기에는 콘크리트 타설을 하지 않는 것을 원칙으로 하며, 수급자가 시행하고져 할 때에                는 방풍시설 및 특수보온, 보양설비를 갖춘 후 담당원의 승인을 얻어 시행할 수 있다. 이                 경우 이에 소요되는 비용은 수급자가 부담한다.

5) 지하층의 내수판 콘크리트 타설하는 부분은 소정의 레벨(LEVEL)을 유지하여 요철이 없도록               평활하게 그레이딩(GRADING)을 하고, 소정의 밀도(DENSITY)가 (95%이상) 나올 수 있도록

컴펙타(COMPACTOR) 이상의 기계를 사용하여 콘펙션(COMPACTION)을 하여 담당원의 승인을

받아야 하며 필요에 따라 담당원이 지정하는 위치에 밀도시험(DENSITY TEST)를 실시하여

결과를 보고해야한다.

6) 콘크리트를 부어넣기 전에 콘크리트 투입 및 운반용기 내부를 깨끗이 청소하여 그 전의 콘               크리트 부스러기 및 불순물을 제거한다.

7) 거푸집 내부를 청소하여 동결의 우려가 있을 경우 이외에는 콘크리트의 수분을 흡수하지                 않을 정도까지 깨끗한 물로 충분히 적신다.

8) 부어넣을 장소에 고이거나 흘러들어간 물은 빼낸다.

9) 철근공사, 거푸집공사 기타 설비공사 및 차기 공사 등 관련공사의 검사가 완료된 후에 작업을               시작해야 하며, 이때 반드시 관련공사의 책임자를 선정, 입회시켜 타설 중의 변형을 즉시                 수정할 수 있도록 한다.

10) 공사장의 복잡성을 고려하여 레미콘 반입 및 콘크리트 타설 작업에 지장이 없도록 해야 하                며, 만일 레미콘 운반차가 현장에 밀리게 되었을 때는 반입시간을 즉시 재조정하여 레미콘               공장에 통보해 주어야 한다.

11) 레미콘운반차가 장내에 안전하고 자유로이 출입할 수 있도록 해야 하고, 진입로에는 레미콘               운반차를 유도하는 고정인부를 배치해야 한다.

12) 소정의 콘크리트 두께를 일정하게 할 수 있도록 레벨 측량기를 사용하여 소요두께레벨을                 측정하여 적당한 간격으로 못박아 표시하거나, 슬래브 부분은 바닥철근, 기둥철근, 거푸집                면 요소요소에 작은 단면의 목재 또는 철근토목을 고정시켜야 각부	의 소요두께 레벨을                  정확히 표시하여 담당원의 검사를 받은 후 콘크리트를 타설해야 하며, 시공부주의로 생긴                 콘크리트 까내기 비용은 수급자가 부담한다.

13) 레미콘 인수 위치에서 담당 책임기사를 선정 고정 배치하여 레미콘 트럭이 도착했을 때                  슬럼프 시험을 비롯한 간단한 시험 및 공시체의 채취를 해야 하며, 소정의 슬럼프 이상을                 초과할 시는 반환시켜야 하고, 콘크리트 타설시의 고의적인 수량증대를 하지 못하도록

조치하여야 한다.

6.7.2 부어넣기

1) 콘크리트 슈트가 필요할 시는 0.9mm 아연도철판을 U형으로 접어서 제작하고, 경사각도

4/10～7/10를 유지하여 콘크리트의 재료분리를 막아야 하며, 견고히 설치하여 레미콘의

손실을 없도록 해야 한다. (단, 슈트에서 직접 타설 하지 않고 손비빔을 한 후 타설 한다.)

2) 콘크리트는 먼 것의 구획에서부터 부어넣기 시작해야 한다.

3) 부어넣을 때 철근, 파이프, 나무벽돌, 기타 매설물을 이동시키지 않도록 주의한다.

4) 한 구획에 있어서 콘크리트 부어넣기를 끝낼 때는 그 표면이 거의 수평지게 한다.

5) 콘크리트는 받음 용기 등을 사용하여 항상 부어넣을 장소에 가급적 가까이하여 부어넣는다.

6) 콘크리트는 재료가 분리되지 않도록 가급적 낙하높이는 낮게 하고 거리는 짧게 하며 낙하속도는                 느리게 하여 연직에 가까운 각도로 거푸집안의 구석구석을 충분히 다져넣는다.

7) 부어 넣을 때는 적당한 기구로 재료분리가 일어나지 않을 정도로 충분히 다지고 철근 기타                매설물의 둘레나 거푸집의 구석까지 차도록 한다.

8) 일반적으로 타설하는 콘크리트의 양은 그 밑바닥에서 윗면까지 총두께를 한 번에 부어

넣는다.

9) 콘크리트는 미리 계획한 작업구획을 완료할 때 까지 계속하여 부어 넣는다.

10) 각층 바닥의 콘크리트로 부어 넣은 후 그 윗층 바닥의 콘크리트 부어넣기까지의 기간을                  결정함에 있어서 담당원의 승인을 받아야 한다.

11) 콘크리트 타설 중 폭우, 폭설이 내릴 경우는 즉시 작업을 중단하고 보호대책을 세워야한다.

6.7.3 진동다지기

1) 진동다지기의 종류와 수는 담당원의 확인 및 승인을 받아야 한다.

2) 진동기는 슬럼프치가 15cm 이하의 콘크리트에만 사용하고, 슬럼프 15cm 초과의 콘크리트              에는 사용을 삼가한다.

3) 진동기의 조작방법 및 진동시간에 대하여는 담당원의 지시 또는 승인을 받는다.

4) 1회 부어넣기 높이는 30~60cm를 표준으로 하고, 내부진동기를 사용 할때의 1회 부어넣기               의 높이는 사용하는 진동기의 진동부분의 길이를 넘지 않는 것으로 한다.

5) 진동기는 항상 소요대수에 2~3대의 여유를 비치하였다가 고장 시 즉시 교환해서 사용할 수               있도록 해야 한다.

6) 진동기는 다음 방법으로 조작한다.

가. 내부 진동기는 가급적 수직으로 사용한다.

나. 내부 진동기는 철근, 철골 또는 거푸집에 접촉되지 않게 한다.

다. 콘크리트 진동시간은 콘크리트 표면에 시멘트 페이스트가 엷게 떠오를 정도를 표준으로                  한다.

라. 진동기의 삽입간격은 인접한 진동부분의 진동효과가 중복하는 범위내로 하고 60cm를                   넘지 않게 한다.

마. 내부 진동기는 천천히 뽑아내서 콘크리트에 구멍이 남지 않게 한다.

바. 응결하기 시작한 콘크리트는 절대 진동시켜서는 안된다.

6.7.4 이어붓기

1) 연속된 곳을 구획하여 부어 넣을때는 그 구획선은 사전에 담당원의 승인을 득하되 이어붓기              자리를 될 수 있는 대로 적게 한다.

2) 차후 이어붓기를 위하여 끊어서 붓기를 할 때는 끊는 부분의 인접철근에 콘크리트 및 시멘              트 페이스트가 묻지 않도록 해야 한다.

3) 이어붓기면은 수평 또는 수직으로 하는 보 및 바닥판의 이어붓기는 그 간사이의 중앙부근                에 두어 작은보(BEAM)가 있을 경우에는 작은보 측면에서 작은 보폭의 2배를 띄어서 두어              야 한다.

4) 기둥의 이어붓기를 바닥판 또는 기초의 윗면에 둔다.

5) 수평 이어붓기는 레이턴스의 모임을 막기 위하여 거푸집을 구멍을 뚫거나 적당한 방법으로               표면에 고인물을 제거한다.

6) 콘크리트의 이어붓기 장소는 이어붓기면의 레이턴스를 제거한 후 거칠게 한다. 특히 강도를              필요로 하는 장소에서는 좋은 배합의 몰탈흘림을 한 후에 새로운 콘크리트를 곧 붓기 시작               한다.

7) 옹벽부분 및 기둥의 이어붓기 부분에는 콘크리트 타설과 동시 5cm×10cm 각 길이45cm                정도의 각재를 십자형 또는 45cm×60cm간격으로 배치하여 박았다가 응결후에 뽑아낸다               .(키 죠인트 설치)

8) 지하의 콘크리트 이어붓기부분은 지수재(10x20)을 사용하고 콘크리트 표면에 V형커트(CUT)              를 두어 에폭시계 수지로 그라우팅한다.

6.7.5 보양기타

1) 콘크리트를 부어넣은 후에는 일광의 직사, 한기, 풍우 등을 피하고 콘크리트의 수화작용을 돕               기 위하여 콘크리트의 노출면을 가마니 혹은 양생포로 덮고, 5일 이상 물뿌리기 및 기타방법               으로 습윤상태를 유지시켜야 하며, 콘크리트의 온도를 2℃이상으로 유지시킨다.

2) 콘크리트를 부어넣은 후 48시간 이내는 그 위를 보행하거나 공구 기타 중량물 등을 놓아서               는 안되고 그 후일지라도 굳는 중인 콘크리트에 해로운 충격을 주지 않도록 주의한다.

3) 콘크리트를 부어 넣기부터 4주 후까지의 예상 평균 기온이 10℃ 이하로 될 경우에는 초기

동해방지를 위해 초기보양을 해야 한다.

6.7.6 콘크리트의 보수

거푸집 해체후 CON'C 면의 곰보, 골재의 분리, 미충진 등이 발생된 소규모 부위는 담당원이            승인하는 제품으로 보수하여야 하며, 발생부위가 구조상 중요한 부분 또는 범위가 넓은 경우             는 철거후 재시공하여야 한다. 보수 후 상태를 사진으로 촬영제출을 하고, 담당원의 입회하에             실시하여야 한다.

6.8 무근콘크리트 공사 (PLAIN CONCRETE)

6.8.1 사용 레미콘의 규격은 25-180-12이다.

6.8.2 무근콘크리트마감이 형성될 경우에는 콘크리트 제물치장의 방법으로 표면을 평활하게

처리하여야 한다.

6.8.3 본 공사에 사용하는 무근 콘크리트의 경우 두께가 50mm 이상의 경우에는 와이어메쉬

(#8-150×150)를 넣어야 하며 바닥의 균열이 일어나지 않도록 시공하여야 한다.

6.8.4 지붕바닥은 열팽창에 의한 크랙방지를 위한 신축줄눈을 넣어야 한다.

6.9 우중 콘크리트

6.10.1 보슬비가 올 때라도 작업을 하지 않는 것을 원칙으로 하되, 정한 구간까지는 담당원의 승인을              얻어 시공 할 수 있다.

6.10.2 비가 올 때를 대비해서 항상 덮게 등을 충분히 준비해 두고 소나기 등이 올  는 즉각 공사를            중지하고 덮게로 덮어주며 이때 포장지를 밟거나 중량을 가해서는 안된다.

6.10 기타 관련공사

6.10.1 설비 관련공사

1) 전기 또는 기계 설비를 위한 아래의 스리브(SLEEVE)는 빠짐없이 모두 제 위치에 정확히

매설한다.

가. 전기, 전화, 상수도 인입 등 각종 설비 공사용 스리브.

나. 배수를 위해 기초하부를 관통하여 집수정으로 연결하는 배수관.

다. 지하 2중벽 사이의 배수관.

라. 방열기 설치를 위해 보,바닥판을 관통하는 스리브.

마. 옥상이나 화장실의 배수, 배관을 위한 스리브.

사. 기타공사에 필요한 스리브

2) 상기의 스리브 중 외부 옹벽이나 PIT, 최하층의 바닥판, 화장실 등에 매설되는 스리브 등의

관통개소에는 에폭시계 수지를 충진한 후 담당원의 검사를 받는다.

6.10.2 천정용 인서트 설치공사

1) 지상 층 및 지하층에서 천정이 설치되는 부분은 반자의 종류에 따라 필요한 인서트를 콘크리              트 타설 전에 거푸집에 고정하여 타설 한다. 인서트의 간격 및 규격은 천정재 제조회사 시방             에 따른다. 천정재 제조회사 시방이 없는 경우는 0.9mm 인서트를 900mm x 900mm 간격             으로 배치한다.

2) 시공 전에 인서트 평면도를 작성하여 담당원의 승인을 얻는다. 이 때 인서트 뿐만 아니라                각종 스리브 위치를 표시한다.

6.10.3 방수관련공사

방수층이 시공되는 옹벽, 기초, 내수판 및 기타의 콘크리트 구조물은 그 도면에 요철이나 구멍             이 있어서는 절대 아니되며 기타는 담당원의 지시에 따른다.

6.10.4 기   타

1) 시멘트벽돌 벽체가 시공되는 부분은 모두 일정한 높이의 시공턱을 설치한다.

2) 도면이나 시방에 명시되지 아니한 사항이라도 담당원이 지시하는 설비 및 기타 관련공사는               모두 이행한다.

6.11 기    타

구체에 매설되는 설비관련공사는 도면 및 시방서에 명시된 것 이외라도 담당원이 필요하다고 인정하     여 요구할 때에는 이에 따라 시공하여야 한다. 이 경우 도급금액의 증액은 없다.

제7장   석  공  사

제 7 장  석공사

7.1  적용범위

본 시방은 화강석 등 설계도면에 명시된 석재를 설계도면을 기준으로 하여 작성된 세부

시공상 세도의 형상 및 치수대로 가공 제작하여 붙이기 또는 깔기 등의 공사에 적용한다.

7.2  시 공 도

계약자는 시공전 시공 위치별 돌나누기 및 시공도를 작성하여 담당자의 승인을 득하여야 한다.           PATTERN DESIGN은 도면에 의하고 도면에 표현이 없을 경우는 담당자와 협의한다.

7.3  견 본 품

석재의 형상 및 치수는 도면에 의하되 재질 및 색조 등은 견본품을 제출하여 담당자의 승인을 득         한다.

7.4  부위별 사용재료

석재의 부위별 사용재료는 다음과 같다.

적 용 부 위		석재종류 및 마감	두 께(mm)	색 상	비 고
바 닥	본부석	화강석 잔다듬	30	지정색
	경사로	화강석 잔다듬	30	지정색
	두겁돌	마천석	30

석재 시공 상세위치는 해당도면 참조할 것.

7.5  재료 및 시험

1. 재료

1) 석재는 KSF 2530의 규정에 적합한 재료로서 물리적 압축강도 600㎏/㎡이상, 흡수율 5%이하

철분함유량 3%이하 이어야 한다.

2) 석재는 갈래금, 떨어짐, 흠집 등이 없어야 한다.

3) 석재는 사용 부위별로 색상 및 재질이 동일하여야 한다.

2. 시 험

1) 석재의 압축강도 시험방법은 KSF 2519 규정에 의한다.

2) 석재의 흡수율 및 비중시험방법은 KSF 2518 규정에 의한다.

7.6  석재의 가공제작 및 설치업체의 승인

석재의 가공제작 및 설치 업체는 현대식 가공제작설비를 갖춘 전문 업체로서 공장의 시설규모, 최근        시공실적, 시공능력 등을 충분히 조사하여 2개 이상의 우수한 업체를 선정 담당자의 승인을 득한          업체로 하여금 시공케 해야 한다.

7.7  세부시공 상세도의 작성 및 견본시공

1. 석재의 가공 제작 전 설계도면 및 본 시방서를 기준으로 한 석재시공 부위별 바탕면의 현장검측을           실시하여 바탕면의 시공정도 및 시공오차 등을 정확히 조사하여 시공 오차를 고려한 석재나누기          평면도, 입면전개도, 단면상세도 등을 작성하여 담당자의 승인을 득해야 한다.

2. 세부시공 상세도상에는 석재줄눈 나누기에 의한 부위별 석재의 치수, 석재별 NO, 줄눈폭, 긴결          철물의 위치와 규격, 각종 창호 및 개구부류, 노출복스 및 커버류를 비롯한 기계 및 전기설비 관          련 부착물의 위치와 크기, 신축줄눈, 이질재와의 접합부 처리, 기타 관련사항에 대하여 상세히            나타내어야 한다.

3.  본 시공 착수 전 담당자가 견본시공을 지시하는 부위에 대하여는 지정하는 위치에 숭인 된 재료,           공법, 세부시공 상세도를 의거 본 시공과 동일하게 6～9 PCS 또는 담당자가 지시하는 수량             의 견본 시공을 하여 담당자의 검사승인을 득해야 한다.

7.8  석재의 가공 제작 및 검사

1. 석재의 가공제작은 승인된 세부시공 상세도에 의거 공장가공 제작을 원칙으로 하며 부분적인 치          수 조정 등 현장가공이 불가피한 경우에 한하여 담당자의 승인을 득한 후 현장 가공할 수 있다.

2. 부위별 석재가공 제작이 완료된 제품은 현장반입 전 표면 마무리 상태, 색상, 가공 치수 및 형상          등에 대하여 담당자의 검사승인을 득해야 하며 특수가공물 또는 특수 문양 PATTERN의 조합을          요하는 가공제품은 공장내의 평탄한 장소에 각재 및 합판 등을 깔고 가조립 또는 가설치하여 담          당원의 검사승인을 득해야 한다.

3. 석재가공 제품의 허용오차

1) 가로세로의 치수 :  1.5mm 이하 / 900mm 당

2) 두  께  치  수  :  + - 2mm 이하

3) 평    활    도  :  1.5mm 이하 / 1,200mm 당

7.9  석재의 저장 및 관리

1. 담당자의 검사승인을 득한 석재는 표면을 깨끗이 청소하여 운반 및 취급 과정에서 손상 및 이            물질이 묻지 않도록 포장 반입해야 한다.

2. 현장에 반입된 석재는 눈비에 맞지 않고 통풍, 환기가 잘되는 장소에 각재 등을 설치하고 석종별,         규격별로 저장하되, 건물 내부에 저장할 경우에는 집중하중이 걸리지 않도록 적절히 분산저장            해야 하며 파손 및 이물질에 의한 오손이 없도록 보호 관리해야 한다.

7.10  시 공

7.10.1  바탕처리

1.  바탕처리

1) 석재배면과 바탕면간의 공간 및 붙임 또는 사춤몰탈 두께는 도면에 따르며 시공오차가            심하고 구조적으로 부실한 바탕면은 담당자의 승인을 득한 방법에 의하여 수정, 보강해           야하며 노출된 철근, 결속선, 기타 이물질은 2～3cm이상 V-CUT 처리하여 절단 제거하           고 절단 부위는  방청페인트를 칠하고 담당자의 승인을 득한 방수몰탈로 밀실하게 충진           시켜야 한다.

2) 석재붙임면의 모든 바탕면은 시공 후 1개월 이상 방치 및 경과후가 아니면 석재를 붙일                   수가 없다.

2. 석재붙임면의 각종 창호 및 틀재류, 매입 또는 노출배관 및 복스류, 기타 전기 및 기계설비              관련 공종 등은 석재 붙임작업 착수 전에 누락 없이 정 위치에 설치고정 하여 분야별 담당자              의 합동검사 승인을 득해야 하며 석재표면에 노출마감 처리되는 재료는 설치고정 후 이동 및              손상, 변색 등이 없도록 석재붙임으로부터 최종 준공청 소시까지 보양보호 처리해야 한다.

3. 바닥 및 습식공법에 의한 벽붙이기 등 시멘트 몰탈과 접하는 바탕면은 바탕면의 레이턴스,                먼지, 유지분, 기타 접착을 저해하는 이물질 등을 깨끗이 제거 청소한 후 붙이기 1일전 충               분한 물축임을 하여 붙이는 시기에 바탕면이 표면건조 포화상태가 되도록 해야 한다.

7.11  석재면의 보양과 청소

7.11.1  석재면의 보양

1. 보양은 목재, 널빤지  및 포리에칠렌 필름을 사용하고 석재표면에 손상이나 자욱을 남기지               않아야 한다.

2. 공사가 끝난후에는 먼지, 녹, 기타 얼룩 및 몰탈 등을 깨끗이 청소하여야 한다.

3. 석재 바닥면의 보양

1) 석재바닥면의 보양은 1일 시공 구획마다 즉시즉시 깨끗이 청소한 후 0.03mm P.E필름을                10cm이상씩 겹쳐 2겹으로 깔고 이음부위를 폭 2cm이상의 비닐 테이프로 밀봉한 다음                  두께 3mm의 합판 또는 가마니 등을 깔아 치장줄눈 시공시까지 보양해야 한다.

2) 석재 붙임후 2일간은 통행을 금하며 7일간은 진동, 충격을 주어서는 아니된다.

4. 석재 벽면의 보양

석재벽면의 보양은 매단붙이기 완료시마다 즉시즉시 보양해야하며 보양방법은 아래기준에 따른다

1) 일반면 : 0.1mm P.E 필름 또는 담색 하드롱지를 석재표면에 흔적을 남기지 않는 양면                 접착테이프를 사용하며 밀봉 부착시켜야 한다.

2) 기둥하부

0.03mm P.E필름 보양후 스치로폴 및 합판 또는 플라스틱 성형제를 사용하여 바닥으로                부터 1.5mm까지 보양

7.11.2  석재면의 청소

석재면의 청소는 붙이기와 동시, 보양재 제거 후, 줄눈 시공시, 준공 청소시 등 3차 이상에 걸쳐           시행해야 하며 깨끗한 흰색의 마른 헝겊, 스폰지, 나무주걱, 황동 또는 스테인레스스틸 스크레            이퍼 황동제 와이어 브러시 등을 사용하여 줄눈 부위 및 석재 표면에 손상, 변색, 오염 등이 생           기지 않도록 해야 한다. 부득이 산류 또는 약품 등을 사용해야 할 경우에는 사용재료, 사용방법            및 견본 시공 등에 의하여 담당자의 승인을 득한후 사용해야 한다.

제8장   기 타 공 사

제 8 장   기 타 공 사

8.1 적용범위

이 시방은 본 공사시방서 1～48장까지 기재되지 않은 사항 및 특수사항에 적용하고 본 시방에          명시되지 않은 도면 및 제조업자의 시방과 건설부 표준시방서 29000장의 규정에 준한다.

8.2 코킹 공사

8.2.1 적용기준

이 시방은 CAULKING 재를 사용하여 재료 상호간의 접착을 긴밀히 하여 방수. 신축 등에              적응할 수 있도록 하는  목적으로  사용하며  화강석, 기타 석재의 줄눈, Al sash 의                    penctration, 몰탈줄눈, Expansion joint, 유리 Grazing, 금속과 금속줄눈 기타건축구조물              의 부재와 부재간의 이음접합 부위를 Sealing재로 코킹하는 공사에 적용한다.

8.2.2 일반사항

1) 건축물의 모든 부분의 접합부는 방수, 기밀, 방음을 확보하기위하여 부정형고무탄성 Sealing              재를 사용하여 방수 처리한다.

2) Sealing재는 시공성이 좋고, 접합부에 외력이 작용 할 때도 신축성을 보유하며 방수성능을               발휘하고 장기간 내구성이 있어야 한다.

3) A. 화강석 줄눈 경우 : 돌색상과 어울리는 변성 Silicon Sealant 를 사용해야 한다.

B. 유리 Suspession joint등 투명을 요하는 곳에는 투명 실란트을 샤용해야 한다.

C. 위생변기,세면기등에는 방부제가 포합된 흰색 또는 지정색의 Silicon을 사용해야 한다.

D. 내,외장벽 또는 천정이 Paint등을 칠하여 줄눈이 이색 되어져서 미관상 불량하게될 우려                  가 있는곳(콘크리트면과 벽돌면등 재료가 틀린부분)은 주위 색상과 잘 어울리는 색상의                  Sealant 또는 시공후 도장가능한 Sealant를 사용 하여야 한다.

E. 포장실 외부 : 지하주차장 바닥 등 면적이 넓은 부분의 무근 콘크리트는 Expansion joint를 두어                   접착력, 신축력, 내구성 내후성이 우수한 Sealing 재를 사용해야 한다.

4) 알미늄 metal 부재는 열팽창 계수(예 A1 23 x 10-6 /C)가 높은 자재이므로 복합패널 또는              metal curtain wall 공사의 모든 접합 줄눈부위는 접착력,신축율,내구성,내후성 등이 우수한              Sealing 재료를 사용해서 코킹공사를 해야 한다.

5) 자재 승인 신청

시공자는 부위별 용도에 맞는 실란트를 선정하여 다음 자료를 제출하여 담당원의 승인을 득              해야 한다.

A. 부위별 Sealant 사용 계획서

B. 제조자 시방서

C. Sealant 규격 합격 증명서

D. Sample

E. Catalogue

F. 품질보증(2년이상) 사본

6) Al Curtain Wall 공사에 사용되는 실리콘실란트는 Al Curtain Wall 공상 해당란 에 따른다.