공  사  시  방  서

[이현공원 급경사지 정비공사]

< 일반 사항 >

1. 공사 일반

˚ 본 공사는 본 시방서와 설계도서에 특별히 명시되지 않은 사항은 다음에 열거하는 정부 제정 각종표준시방서 및 규정과

전문시방서에 의하여 시행하여야 한다.

- 토목공사 일반 표준시방서   -   국교부

- 콘크리트 표준시방서   -   국교부

- 한국공업규격   -   산자부

˚ 본 시방서의 (상기 제시방서 포함 ) 규정에 없거나 표준의 해석상 이견이 있을때는 감독원의 해석 및 지시에 따른다.

˚ 본 공사에 관련되는 정부의 제규정 및 본 공사설계도면상에 기술된 각종 규정이나 지시도 본 시방서 일부로 한다.

2. 설계도서

˚ 도급자는 본 설계도서의 제반내용을 숙지하여야 하며, 설계도서의 내용 무지로 발생되는 불이익은 도급자가 책임을

져야 한다.

3. 가설 건물

˚ 자재창고

- 도급자는 각종 자재가 변질, 도난, 파손되지 않도록 자재창고를 건립하고 이를 유지 관리하여야 하며, 공사완료후 도급자

부담으로 이를 철거 소유한다.

˚ 각 사무소 구비사항

- 도급자는 현장 사무소 부착물 등에 대해서는 공사감독원과 협의하여 설치해야 한다.

- 도급자는 사무실에 채광, 환기, 보안대책, 전화등을 가설하여 공사감독원이 업무수행에 지장이 없도록 조치하여야 한다.

4. 시공 측량

˚ 공사시행에 필요한 제반측량은 공사감독원의 지시에 따라 시행하며 측량기록은 감독원에게 제출하여 검사검측을 받아야

한다.

˚ 시공측량에 소요되는 비용은 도급자 부담으로 시행하며,측량기기는 사전에 공사감독원의 감사를 받은 기기만 사용하여야

한다.

˚ 도급자는 시공측량시 설계도서에 대한 검증을 하여야 하며, 도급자가 검사착수 이전에 제기치 않으면 수령한 모든

설계도서에 동의한 것으로 간주한다.

5. 공사공정계획 및 관리

˚ 도급자는 설계도서 및 시방서에 의하여 공사전반에 대한 상세한 계획을 세워서 소정양식의 공정표 ( PERT/CPM ) 를

제출하여야 한다.

6. 공사장 안전사고 예방

˚ 도급자는 항상 공사현장의 안전관리에 유의하여 사고 및 재해 방지에 노력하여야 한다. 더우기 사고 또는 재해가 발생한

경우에는 즉시 감독원에게 보고하고, 그 지시에 따라 필요한 조치를 취한다.

7. 현장 관리

˚ 도급자는 시공에 앞서 공사현장에 안내 시설물을 공사감독원의 승인을 받아 설치토록하고 공사완성 후에는 신속히 이것을

철거하여야 한다.

˚ 도급자는 공사용 장비를 공사현장에 반입 또는 반출할때는 감독원과 협의하여야 한다.

8. 환경 보전

˚ 도급자는 공사 시공에 있어 환경에 저해되는 일이 없도록 주의하고 환경보전에 노력하여야 한다.

˚ 도급자는 동지구의 환경영향평가 협의조서 및 환경피해 절감 방안중 공사와 관련한 사항에 대하여는 이를 반드시

이행하여야 한다.

9. 공사의 일시중지

˚ 공사감독원의 다음 사항에 대하여 공사를 일시 중지할 수 있으며, 공사중지로 인한 손해는 도급자 부담으로 한다.

- 기후의 악조건으로 공사에 손상을 줄 우려가 있다고 인정할때

- 도급자가 설계도서 또는 감독원의 지시에 응하지 않을 때

- 공사 종사원의 안전을 위하여 필요하다고 인정할 때

- 공사 종사원의 기술 미숙으로 조잡한 공사가 우려될 때

- 관련되는 다른 진척으로 보아 공사의 계속시행이 부당하다고 인정할 때

10. 현장사무소 비치사항

˚ 공사에 관련되는 제반표준시방서, 관계법령과 규정 및 측량기구 사진촬영기, 안전사고방지 기구 등을 공사현장내에 필히

비치하여야 한다.

11. 공사 사진 제출

˚ 본 공사용 사진은 동일장소에서 동일방향으로 촬영하고, 필요에 따라 공사내용을 천연색 사진으로 촬영하여 아래와 같이

감독원에게 제출하여야 한다.

- 착공전 사진 ( 천연색 및 슬라이스 : 3부 )

- 공정사진 ( 매월말 )

- 공사기록 사진 : 공사 진행상황 사진 ( 사진첩 : 3부 )

- 사진 규격 : 가로 15 CM  *  세로 10 CM

12. 자재

˚ 자재 중 주요자재는 발주자의 공급원 승인을 받아 사용하여야 한다.

˚ 자재는 반드시 K.S 제품 사용을 원칙으로 한다.

13. 설계변경 조건

˚ 공사 시행중 발주자의 방침변경으로 일부공사의 추가,삭제 및 물량의 증감

˚ 골재 및 석산의 위치 및 생산조건 변경과 콘크리트 배합결과치가 변동될 때

˚ 현장의 제반조건이 설계도서와 현저하게 상이할 때

˚ 천재지변 등 불가항력 사항이 발생하였을 때

˚ 설계당시 조사불가능 하였던 부분 잋 추정설계된 사항에 대하여는 시공시 현장 실정에 맞추어 변경 할 수 있다.

14. 준공 검사

˚ 도급자는 공사가 완료되었을 때에 현장을 정리하고 준공검사에 대비하여야 하며, 검사를 위하여 필요한 제반자료의 제출

( 준공도서 3부 포함), 측량이나 기타의 조치에 대하여는 감독원의 지시에 따른다.

˚ 감독원 및 검사원은 준공검사 및 시험결과 해당 목적물이 만족할 수 있는 상태라고 인정 되었을 때에는 준공 조치한다.

15. 공사후 정리

˚ 공사가 완성되었을 때는 감독원의 지시에 따라 가시설물을 제거하고 청소, 정리하여 공사 감독원의 검사를 받아야 한다.

< 공사 시방서 >

제 1 장 총칙

1.1 적용 범위

˚ 본 공사시방서는 일반사항에 우선하여 본 공사에 적용하여야 한다.

˚ 본 공사는 건설교통부제정 각종 시방서 및 관계법령과 본 공사의 시설 목적에 맞는 기준에 관련되는 제반규정, 품질관리

기준 및 본 시방서에 의하여 시행되어야 한다.

1.2 재료

˚ 공사에 사용할 모든 재료는 제반시방서 규정 및 한국공업규격(KS)에 부합되는 품질의 종류이어야 하고, 공사감독관이

승인을 받은 것이어야 한다.

˚ 시방서 및 기타 규정에 맞지 않은 모든 재료는 공사에 사용하여서는 않되며, 부적합한 재료는 즉시 도급자 부담으로

공사현장에서 반츨하여야 한다.

1.2.1 품질

˚ 공사에 사용할 모든재료는 신품으로서 시방서 규정에 부합되는 품질과 종류이어야 하고, 공사감독관의 승인을 받은

것이어야 한다.

1.2.2 공급원의 승인

˚ 도급자는 공사중 자재의 발주이전에 재료의 제작자명과 공급원에 대한 승인을 받기 위한 제반서류를 제출하여야 하며

재료의 반입전에 반드시 감독관의 승인을 받아야 한다.

1.2.3 재료의 검사

˚ 감독관은 제작품의 시험과 제작을 감독하기 위하여 필요하다고 인정할 때는 검사자를 파견할 수 있으며, 도급자는 제품을

제작장소에서 출하하기 전이나 공사현장 도착 후에 검사를 받아야 하며, 공사감독은 사전시험시행 여부를 불문하고 재료의

사용을 거부할 권한을 갖는다.

˚ 공사감독관이 검사자를 제작장소에 파견치 않을 경우에는 도급자는 관련시방서에 준하여 재료시험을 필하였다는 확인증,

제작자의 검사필증, 품질시험필증 등을 제출하여야 한다.

그러나 검사필증이 제출되고 해당제품이 반입되었다 할지라도 그 재료가 시방규정에 부합되지 않거나 부적당한 재료일

경우 감독관은 이를 사용함을 거부할 권한을 갖는다.

1.2.4 골재원의 선정

˚ 도급자는 본 공사에 사용할 골재원 선정에 전 책임을 져야 한다.  도급자는 제출된 바에 따라 공사에 사용할 적합한

골재원을 선정, 이러한 작업에 소여되는 비용은 입찰금액에 포함된 것으로 간주한다.

1.3 각종 품질관리시험

˚ 각종 품질관리사업을 한국공업규격 (KS) 및 품지관리기준에 의거 시행하여야 한다.

제 2 장 토공

2.1 적용할 제시험기준

1) KSF 2036 흙의 함수량 시험방법

2) KSF 2036 흙의 다짐 시험방법

2.2 준비공 및 배수

˚ 도급자는 시공에 앞서 절취장소, 토취장 또는 기존도로 및 담 등에 고인물을 배제함과 아울러 시공중에 있어서도

배수시설을 철저히 설치하여 원활한 배수가 되게 하여야 하며, 임의로 인근 논밭 가옥 등으로 배제하여서는 안된다.

2.3 절토

˚ 절토작업중 예상했던 토질보다 현저한 차이가 있을 때는 감독원에게 보고하여 그 지시를 받는다.

˚ 절토시 용수 또는 지하수 등을 발견하였을 경우는 즉시 감독원에 보고하고 그 지시에 따라 처리하여야 한다.

2.4 성토

˚ 경사지상의 성토에 있어 수급인은 급한 경사를 가진 지반위에 성토를 하는 경우에는 원 지반표면에 감독원이 지시하는

층따기를 설치하여 성토와 원지반과의 밀착을 도모하고 활동을 방지해야 한다.

˚ 성토재료는 유기물 기타 유해한 잡물을 포함해서는 안되며 암괴, 석괴, 등을 사용하려고 할 때는 감독원의 승인을 받아서

시행하여야 하며, 그 공극을 잔돌부스러기 등의 재료로 채워서 안전을 기하여야 한다.

˚ 지정된 사토장에 사토시 배수처리 등을 철저히 하여 주변 농경지에 토사가 유실되지 않도록 철저히 기할 것이며 사토

완료시 현황측량을 실시 감독에 보고하여야 한다.

2.5 다짐

˚ 성토의 다짐에 있어서는 특히 성토전체가 균일하게 다짐이 되오록 주의하여야 한다.

2.6 구조물 터파기 및 되메우기

1) 터파기

˚ 모든 터파기는 설계도면에 표시된 형상과 치수대로 정확한 계획고 및 구배가 되도록 주의깊게 마무리하고 감독관의

검사를 받아야 한다.

˚ 노상 또는 경사지의 터파기는 기 시공완료된 부분을 교란시키지 않도록 하여야 한다.

2) 되메우기

˚ 되메우기의 시기는 콘크리트의 양생이 완료되었다고 판단될 때 감독원의 승인을 득한 후 시행하여야 한다.

˚ 인력되메우기시 노상재료의 기준에 준하여 꼭 다짐을 하여야 한다.

2.8 토공의 최종 마무리면

˚ 토공의 최종 마무리면은 설계도에 표시된 종.횡단 형성으로 올바르게 마무리하여야 한다.

제 3 장  인도 포장공

3.1 적용할 제시험은 KSF 시험규정에 따른다.

3.2 보도 포장

1) 보차도 경계석, 도로 경계석, 보도블럭의 운반 및 취급은 손상을 주지 않도록 주의하고 기타 결함이 있는 것       은 사용하여서는 안된다.

2) L형 측구

- L형 측구 바닥면 고르기 및 다짐은 시공후 L형 측구 침하로 인한 물고임 등을 방지하기 위하여 철저히 다진

후 시공하여야 한다.

- L형 측구는 40m 또는 감독원이 필요하다고 인정하는 부분마다 신축이음을 두어야 한다.

- L형 측구 타설시 보차도 경계석에 묻은 잡물등 미관을 해치는 것은 즉시 제거하여야 한다.

3) 경계석

도로 경계석 및 보차도 경계석 설치는 도로방향에 직선으로 설치하여야 하며, 곡선부분에는 미관을 고려하여

곡선 형태로 유지시켜야 한다.

4) 소형고압블럭 및 점토블럭포장 공사

- 소형고압블럭의 두께는 8㎝, 6㎝를 기준으로 한다.

- 혼합쇄석의 다짐은 기계다짐으로 한다.

- 블록의 색상은 칼라색 혼합하여 감독원이 지정하는 문양, 색상으로 하여야 한다.

- 포장공의 바닥고는 별도의 표시가 없어도 표면수의 배수를 위한 구배는 2%이내에서 현장에 맞게 시공하여야

한다.

- 바닥 모래 고르기에는 굵은 돌이 없도록 하며 평면진동기로 5회이상 다짐을 하여야한다.

- 블록 이음 간격은 2mm 이내로 유지하고 포장이 끝난후 표면에 모래를 깔아 줄눈을 메운후 평면 진동기로

마지막 다짐을 2회이상 실시하여야 한다.

제 4 장  품 질 관 리 공

4.1. 화강석 경계블록

1) 적  용

화강석 경계블록은 KSF 2530(석재)기준에 합당한 석재를 사용하여 설계도서상의 치수와 품질에 맞는 것을 사

용한다.

2) 재  료

경계블록으로 사용하는 석재는 공인된 화강암 재질로서 도면에 명시된 재료를 사용하여야 한다

- 직선부 형상

․  경계블록 표면은 드릴구멍이 없어야 하며, 윗면은 6mm이상의 요철이 없는 표면이어야 하고, 밑면은 표면          의 요철보다 2.5㎝이상의 요철이 없어야 한다.

․ 앞면은 규정된 실제 평면을 유지하여야 하고, 뒷면은 수평으로 2.5㎝, 연직으로 7.5㎝의 요철이 있어서도

안되며, 앞뒤의 모서리선은 선형이 유지되도록 곧고 설계에 맞게 되어야 한다.

․ 경계블록의 옆면은 평평한 직사각형이어야 하며, 인접된 경계블록과 경계블록 사이의 공간은 앞면과 윗면          줄눈부에 있어서 1.31㎝이상을 초과할 수 없다.

- 곡선부 형상

․ 곡선부 경계블록의 허용 요철량은 뒷면이 1.3㎝이고 다른 노출은 2.5㎝이며 노출되지 않는 면에 있어서는

7.5㎝이내이어야 한다.

․ 인접된 경계블록과 경계블록 사이의 공간은 앞면과 윗면 줄눈부에 있어서 2.0㎝이상을 초과할 수 없다.

3) 제  조

경계블록은 소정의 품질, 형상, 치수를 갖고 균일한 재질을 얻을 수 있는 방법으로 제조하여야 한다

4.2 소형고압블록

1) 적  용

보차도용 콘크리트 조립블록은 KSF 4419에 준하여 제작된 KS제품 또는 동등 이상의 제품이어야 한다.

2) 종  류

모양, 치수에 따라 아래와 같이 구분한다.

- 기본블록 - I형,O형

- 이형블록 - S형, U형, R형등 용도에 따라 모양이 다른 조립블록의 총칭 재료

3) 재  료

- 시멘트

시멘트는 KSL 5201(포틀랜드시멘트), KSL 5210(고로 슬레거시멘트) 또는 KSL 5211(플라이에시 시멘트)에

규정하는 것으로 한다.

- 골  재

골재는 청결, 강경, 내구적인 것으로서 먼지, 점토덩어리, 유기물, 가늘고 긴돌조각등의 유해 물질을 함유해

서는 안된다.

- 물

물은 기름, 산, 염분, 유기물, 기타 유해물을 함유해서는 안된다.

- 혼화재료

혼화재료는 A․E제, 기타의 혼화재료를 사용할 경우에는 제품에 해로운 영향을 미치지 않는 것이어야 한다.

- 유색용 재료

유색블록을 만들기 위한 재료는 사용품질에 지장이 없는 재료를 사용하여야 한다.

4) 제  조

- 물 시멘트 비

콘크리트의 물 시멘트비는 25%이하이어야 한다.

- 재료의 계량

콘크리트용 재료의 계량은 모두 무게로 한다. 다만, 물 또는 액상의 혼화제는 부피 또는 기타 확실한 방법으

로 계량하여도 좋다.

- 성  형

몰드에 믹서로 혼합한 콘크리트를 투입하고, 진동 압축기 등을 사용하여 다지면서 성형한다.

- 양  생

블록은 소요강도를 얻을 수 있도록 양생하여야 한다. 다만 1차 양생은 500도시를 표준으로 한다.

※ 도시 = 양생온도(。 C) × 양생시간(h)

5) 모양,치수 및 겉모양

블록에 무늬를 넣을 수 있으며, 표면 가장자리는 모따기를 할 수 있다.

모 양		치수			허 용 자
		가로	세로	두께
기 본 블 록	I 형	208	68	70	가로, 세로 : ±2
	O 형	208	138	70	두 께 : ±3
이 형 블 록		S형, U형, R형 등 이형블록의 치수는 주문자와의 협정에 따르고, 치수의 허용차는 기본 블록에 준한다.

- 블록에 치수 및 허용차는 〈표 1〉에 따른다

〈표 1〉                                                   (단위 : mm)

6) 품  질

- 휨강도

블록은 ″2.11.7″항에 규정한 휨시험을 했을 때, 보도용은 50㎏/㎠ 이상, 차도용은 60㎏/㎠ 이어야 한다.

- 흡수율

″2.11.8″항에 따른 시료의 평균 흡수율은 7%이내이어야 하고, 시료 개개의 흡수율은 10%이내이어야 한다.

7) 시  험

휨강도, 흡수율시험은 공인시험기관에 의뢰하여 실시해야 하며, 그 시험방법은 KSL 4419에 규정한 바에 의한

다.

8) 검  사

- 검사항목

검사는 겉모양, 치수, 휨강도, 흡수율에 대하여 ″2.11.5″ 및 ″2.11.6″항의 규정에 합격하여야 한다.

- 겉모양

겉모양 검사는 전수에 대하여 ″2.11.5″항의 규정에 합격하여야 한다.

- 치수, 휨강도 및 흡수율

․ 검사를 위한 시료는 10,000개 미만은 5개, 10,000～100,000개 미만은 10개, 100,000개 초과시에 매 50,000개

마다 5개를 추가한 시료를 랜덤하게 채취한다.

․ 검사의 판정은 시료전부가 ″2.11.5″ 및 ″2.11.6″항의 규정에 맞은면 그 시료가  대표하는 무더기 전부를

합격으로 하며, 1개라도 불합격이면 그 무더기 전부를 불합격으로 한다.

9) 표  시

블록에는 제조공장명 또는 그 약호 및 제조 연월일을 표시하여야 한다.

10) 납  품

- 납품업자는 납품계약 당시 제시한 견본품과 동일한 견본품을 각 납품현장에 1대이상 비치하고 견본품과 동

일 제품으로 납품하여야 한다.

- 자재의 검수는 당공사 감독원이 시행하며 검사에 필요한 시료, 시험비 및 견본품은 납품업자 부담으로 한다.

- 감독원은 재료의 시험에 대한 기록을 보관하여야 한다.

- 검사결과 불합격품은 즉시 장외로 반출하여야 하며, 즉시 대체품을 납품하여야 한다.

- 감독원은 필요한 경우에 공장생산과정을 검토하여야 한다.

4-3. 석  재

1) 석재는 KSF 2530에 규정한 것과 동등 이상의 품질을 가진 것을 사용하며, 색조 견본품은 현장에 비치하여야

한다.

2) 시험이 필요한 것은 특기시방에 정한다. 시험용 석재의 치수는 압축강도 시험용은 50mm 입방체로 KSF 2519

에 따르고, 흡수량 시험용은 50～80mm 입방체로 하고, 시험방법은 KSF 2518에 따른다.

3) 석재는 균열, 파손 및 흠집 등의 결함이 없고, 가공 마무리한 치수에 부족이 생길 우려가 없는 것으로 한다.

4.4. 화강석 경계블록

1) 적  용

화강석 경계블록은 KSF2530(석재)기준에 합당한 석재를 사용하여 설계도서상의 치수와 품질에 맞는 것을 사용

한다.

2) 재  료

경계블록으로 사용하는 석재는 공인된 화강암 재질로서 도면에 명시된 재료를 사용하여야 한다.

- 직선부 형상

․ 경계블록 표면은 드릴구멍이 없어야 하며, 윗면은 6mm이상의 요철이 없는 표면이어야하고, 밑면은 표면의

요철보다 2.5㎝이상의 요철이 없어야 한다.

․ 앞면은 규정된 실제 평면을 유지하여야 하고, 뒷면은 수평으로 2.5㎝, 연직으로 7.5㎝의 요철이 있어서도 안

되며, 앞뒤의 모서리선은 선형이 유지되도록 곧고 설계에 맞게 되어야 한다.

․  경계블록의 옆면은 평평한 직사각형이어야 하며, 인접된 경계블록과 경계블록 사이의 공간은 앞면과 윗면

줄눈부에 있어서 1.31㎝이상을 초과할 수 없다.

- 곡선부 형상

․ 부 경계블록의 허용 요철량은 뒷면이 1.3㎝이고 다른 노출은 2.5㎝이며 노출되지 않는 면에 있어서는

7.5곡선㎝이내이어야 한다.

․ 인접된 경계블록과 경계블록 사이의 공간은 앞면과 윗면 줄눈부에 있어서 2.0㎝이상을 초과할 수 없다.

3) 제   조

경계블록은 소정의 품질, 향상, 치소를 갖고 균일한 재질을 얻을 수 있는 방법으로 제조하여야 한다.

제 5 장 부대공

1) 재료는 전량 반입하여 감독관의 검수를 득한후 사용하여야 한다.

2) 운반

가.모든 자재의 운반은 도로교통법에 의햐여 적정중량을 운반하고 상하차시 안전에 만전을 기하여야 한다.

나.모든 공산품은 덤핑하여 하차하여서는 안되며, 하차시 파손된 물품은 보충하여야 한다.

낙석방지 울타리 시방서

가, 적용범위

: 본 시방은 암구간의 비탈면으로부터 떨어져 내리는 낙석 등을 저지시켜 2차사고를 예방하기 위해 설치되는 낙석방지 울타리 공사에 적용하되  20-333024호 제품을 사용하여야 한다.

나, 재료 : 규격은 도면에 의하여 제작 하여야 한다

1) 지주

1. 낙석방지울타리의 지주에 사용되는 재질은 KS D 3503(일반구조용 압연강재)에 제시된 종류 중 SS 400을 사용한다.  재질의 인장강도는 400～510N/mm2, 항복점은 245N/mm2 이상이어야 하며 연신율은 17% 이상이어야 한다.

2. 아연부착량은 600g/m2 이상이어야 한다.

2) 와이어로프

와이어로프의 외접원직경은 18mm 이상으로 절단하중은 157kN이상이어야 한다.  아연도금부착량은 소선에 대해 230g/m2 이상이어야 하며 기타 규격은 KS D 3514(와이어로프)를 따라야 한다.

3) 철망

낙석방지울타리에서 사용하는 철망은 낙석방지망에서 사용하는 것과 동일한 제품으로 KS D 7036(염화비닐 피복 철선)과 KS D 7018(체인링크 철망)에 적합하여야 한다.  철망에서 사용되는 심선의 지름은 3.20～4.00mm으로 아연도금 후 P.V.C 코팅한 선의 지름은 4.0～5.0mm이며 망눈의 치수는 58×58mm 이상의 것을 사용한다.  이때 아연 부착량은 국내에서 일반적으로 사용되는 SWMV-GS2종을 기준으로 할 때 심선직경 3.2mm는 30g/m2, 심선직경 4.0mm는 35g/m2 이상이어야 한다.  피복의 색은 녹색 계통의 색을 사용한다.

4) U볼트 조립구

조립구의 재질은 강재를 사용할 수 있다.  강재는 KS D 3503(일반구조용 압연강재)에 제시된 종류 중  SS 400을 사용한다.

다, 한국산업규격

낙석방지 울타리	지주	KS D 3503(일반구조용 압연강재) SS400
	와이어로프	KS D 3514(와이어로프) G종과 A종
	철망	KS D 7036(염화비닐 피복 철선) SWMV-GS 2종 KS D 7018(체인링크 철망) V종
	조립구	KS D 3503(일반구조용 압연강재) SS400

상기 내용은 예고 없이 변경 될 수 있습니다.

라,  시   공

1: 낙석방지 율타리가 설치되는 L형옹벽의 배면에는 울타리 지주의 기초   콘크리트 시공을 위하여 일정한 간격으로 철근을 노출시켜 놓아야 한다.

2: L형 옹벽 뒷채움 실시 이후 고정구를 사용하여 지주에 와이어 로프를   견고하게 고정하여 로프가 유동하지 않도록 하여야 한다.

3: PVC 코팅 철망을 설치시에는 와이어 로프에 무리한 힘을 주어서는 안되며, 지주와 고정구 및 와이어 로프를 완전히 일치 시킨 후 팽팽히 당겨 결속선으로 결속 후 늘어짐이 없도록 견고하게 설치하여야 한다.

4: 낙석방지 울타리는 충격하중 2.5/tonf/m에 견딜 수 있는 구조이어야  한다.

5: 시공자는 반드시 낙석방지 울타리의 설치위치 및 연장을 감독원과  사전협의를 거친후 현장에 적합하게 설치하여야 한다.

마. 시공절차 및 방법

1) 터파기

- 구조물 터파기 작업은 설계도면에 표시된 위치 및 거리와 일치해야만 하며, 터파기 작업시 인접구조물 및 조경용 수목의 뿌리부분이 손상이 가지 않도록주의한다.

- 발생된 토사는 선별하여 양질토는 유용하게, 불량토는 사토용으로 일정한 곳에 적치한다.

- 강우로 인한 예상치 못한 SILDING 현상을 예방하도록 법면정리를 정확히 한다.

2) 거푸집 설치 및 주주설치

- 거푸집의 규격 및 치수는 설계도서에 명시된 규격과 치수에 부합되어야 하며 거푸집 설치 후 감리원의 승인을 득한다.

- 주주 및 지주의 형상, 규격, 재질은 설계도면에 표시된 규격의 자재를 사용 하여야 하며, 현장입고 후 감리원의 인수검사 및 현장반입 승인을 득해야 한다.

- 주주, 지주는 공급원 승인을 득한 제품을 사용한다.

- 용융 아연도급 능형망 및 아연도급 가시철선은 공급원 승인을 득한  제품 이어야 한다.

- 볼트, 너트는 공급원 승인을 득한 제품을 사용한다.

3) 주주 고정 및 기초 콘크리트 타설

- 기초 콘크리트는 소정의 심도 및 규격 유지를 위해 지상에서 거푸집을 조립 하고 주주는 콘크리트 타설 후 감리원의 승인을 득한 후 정확한 위치 및 높이에 매설하여야 한다.

- 콘크리트 마감면은 지상에 노출되는 부위로서 깨끗하게 면마무를 실시한다.

- 콘크리트를 치기전에 거푸집의 조립상태 및 청소상태 등에 대해 감리원의 최종 승인을 득한다.

- 콘크리트 치기 완료 후 경화가 되기전까지는 거푸집 외부에 충격이나 외력을 가해서는 안된다.

4) 지주설치

- 지주는 설계도면에 준한 위치마다 버팀목의 역할을 하여 인력 또는 바람으로 인해 넘어지지않도록 고정하는 부위로서 유동이 있게 설치하여서는 안된다.

- 거푸집 및 콘크리트 타설은 주주 설치방법에 준한다.

바.  제출서류

1. 시험성적서

2. 공장등록증 사본

낙석방지망 시방서

가, 적용범위

본 시방은 암구간의 비탈면으로부터 떨어져 내리는 낙석 등을 저지시켜 2차사고를 예방하기 위해 설치되는 낙석방지망 공사에 적용하되 10-618988호 제품을 사용하여야 한다.

나, 재  료 : 규격은 도면에 의하여 제작 하여야 한다

1) 와이어로프

와이어로프는 KS D 3514(와이어로프)에 적합하여야 한다.  로프는 직경 16mm 이상을 사용하며, 강연선의 소선구는 6가닥으로 보통 Z형 꼬임 ([eqn: phi]16이상×6×24)이어야 한다.  낙석방지망에서 사용되는 와이어로프는 파단 하중에 따른 종류 중 G종과 A종을 사용한다.  G종의 경우 로프 지름이 16mm 일 때 117kN 이상, 20mm 일 때 183kN 이상의 파단하중을 견디어야 하며 A종의 경우 로프 지름이 16mm 일 때 126kN 이상, 20mm 일 때 197kN 이상의 파단하중을 견디어야 한다.  소선 지름은 0.88mm이며 아연 부착량은 G종의 경우 85g/m2 이상, A종의 경우 70g/m2 이상이어야 한다.

2) 철망

KS D 7036(염화비닐 피복 철선)과 KS D 7018(체인링크 철망)에 적합하여야 한다.  철망에서 사용되는 심선의 지름은 3.20～4.00mm로 아연도금 후 PVC 코팅된 선지름이 4.0～5.0mm, 망눈의 치수가 50×50mm 이상의 것을 사용한다.  이때 아연 부착량은 국내에서 일반적으로 사용되는 SWMV-GS2종을 기준으로 할 때 심선직경 3.2mm는 30g/m2, 심선직경 4.0mm는 35g/m2 이상이어야 한다.

3) 지주

H형강을 지주로 사용할 경우 KS D 3503(일반구조용 압연강재)에 제시된 종류 중 SS 400을 사용하여야 한다.  재질의 인장강도는 400～510N/mm2, 항복점은 245N/mm2 이상이어야 하며 연신율은 17% 이상이어야 한다. 강재를 지주로 사용하는 경우 사용되는 재료는  KS D 3504  (철근 콘크리트용 봉강)의 SD 30A를 사용하여야 한다.  재질의 인장강도는 441～598N/mm2, 항복

점은 294N/mm2 이상이어야 한다.

4) 결속선

결속선은 코팅 철망과 동일한 재료를 사용한다.

5) 조립구

조립구의 재질은 강재를 사용할 수 있다.  강재는 KS D 3503(일반구조용 압연강재)에 제시된 종류 중  SS 400을 사용한다.  이 때 조립구와 와이어로프 사이의 인장력은 2,500kgf 이상이 되어야 한다.

다.  한국산업규격

종 류	구 조	관 련 규 정
낙석방지망	와이어로프	KS D 3514(와이어로프) G종과 A종
	철망	KS D 7036(염화비닐 피복 철선) SWMV-GS 2종 KS D 7018(체인링크 철망) V종
	지주	KS D 3503(일반구조용 압연강재) SS400 KS D 3504(철근 콘크리트용 봉강) SD 30A
	결속선	KS D 7036(염화비닐 피복 철선) SWMV-GS 2종 KS D 7018(체인링크 철망) V종
	조립구	KS D 3503(일반구조용 압연강재) SS400

상기 내용은 예고 없이 변경 될 수 있습니다.

라. 시 공

1. 낙석방지망은 절개면에 있는 뜬돌이나 이완이 심한 암괴들을 먼저 제거한 후에 시공하여야 한다.

2. 낙석방지망은 낙석이 발생할 우려가 있는 전체 절개면에 시공하여 낙석에 대처하는 것으로 낙석 크기, 절개면의 경사, 낙석의 높이에 따라 낙석방지망 망눈의 크기와 종․횡 와이어 로프선의 굵기, 설치간격을 조절해야 한다.

3. 절개면의 하단부에 낙석방지울타리가 설치된 경우에는 낙석방지망의 하단부 높이를 조절하여 설치한다.  이 때, 낙석방지망의 하단부 높이는 낙석방지울타리의 높이까지로 한다.  낙석방지울타리가 없는 곳은 지면에서 1m 정도 띄어 설치한다.

4. 암질과 현장 상황에 따라 적절하게 록볼트나 록앵커를 병행할 경우 낙석방지망의 흡수가능에너지를 증가시키는 효과를 얻을 수 있다.

5. 낙석방지망 상단부의 지반이 경암으로 구성된 경우, 절취가 끝난 지점으로부터 2m 이상, 토사나 풍화암으로 지반이 약한 곳은 5m 이상되는 지점에 지름 25mm 이상, 연장 1,500mm 이상의 고정핀을 사용하여 고정시킨다.

고정핀에 주입재를 주입할 때에는 반드시 강제적인 방법을 이용하여 충진시켜야 한다.

6. 비포켓식 낙석방지망은 교차점마다 정착장치를 사용하여 절개면에 고정핀으로 고정시켜야 한다.  이때, 고정핀을 시공해야 하는 절개면내 위치의 암질이 불량하거나 파쇄대가 발달하여 고정핀이 기능을 발휘할 수 없을 것으로 판단되는 경우 고정핀의 위치를 약 1m 내외 이동하여 설치하여야 한다.  한편, 비포켓식 낙석방지망의 상부와 좌․우측은 반드시 모두 주고정핀을 이용하여 절개면에 고정시켜야 한다.  고정핀은 앞서 설명된 바와 같이 지름 25mm 이상, 연장 1,500mm 이상의 고정핀을 사용한다.

7. 포켓식 방지망의 좌․우측은 지름 25mm 이상, 연장 1,500mm 이상의 주고정핀을 이용하여 절개면에 부착하여야 한다.  포켓식 낙석방지망은 방지망이 연결되는 부분이나 일정 간격(약 60m2 이내)으로 지름 16mm 이상, 연장 500mm 이상의 보조고정핀을 사용하여 절개면에 고정한다.  절개면의 연장이 길어 낙석방지망을 연결하는 경우에는 반드시 500mm 이상 겹쳐야 하며 중앙부에 결속선을 이용하여 절개면의 상부에서 하단부까지 전구간에 걸쳐 연결해야 하며 보조고정핀을 사용하여 절개면에 부착시킨다.

마.  제출서류

1. 시험성적서

2. 공장등록증 사본