국공립 궁전 어린이집 리모델링

설계용역

건축특기시방서

2019. 01  .

조원건축사사무소

▣ 목 차

1. 일반사항

2. 가설공사

3. 조적공사

4. 석공사

5. 창호공사

6. 유리공사

7. 미장공사

8. 도장공사

9. 금속공사

10. 수장공사

11. 방수공사

12. 기타공사

1.일반사항

1) 모든 공사는 설계도면 및 본 특기 시방서에 준하여 시공하며 도면과 시방서가 서로

상이한 부분이 있을 시에는 시방서 우선한다.

(도면에 표시되지 않거나 누락된 부분에 대하여서도 시방서를 우선 적용한다)

2) 본 공사 진행시 도면과 시방서가 상이하여 분쟁발생 소지가 없도록 사전에 도면과

시방서를 충분히 검토하여 문제를 사전에 예방한다.

3) 감독관이라 함은 발주처가 임명한 자를 말한다.

4) 시공자는 계약7일 이내에 현장 구성 요원의 기구 조직표 ,공사전체공정표 및 각

공사의 세부 공정표, 주요자재 수급 현황표 를 제출하여 감독관의 승인을 받아야

한다.

5) 감리자는 건축주가 임명한 기술자로서 공사기간 동안 설계도서 및 관계법규

적합시공여부의 확인, 계약자가 작성한 세부상세도의 검토 기타 건축주와의

공사감리 계약조건의 업무를 수행하는 자를 말한다.

6) 감리자는 공사기간중 시공자가 설계도서 및 관련법규에 부적합한 공사를 시행

할 경우 건축주와 계약자에게 문서로 시정권고를 할 수 있으며 이에 불응할

경우에는 건축법 제21조 2항에 의거 위법 건축공사 보고를 할수 있다.

7) 시공자라 함은 공사도급계약서에 기재되어 있는 수급자(하수급업자 포함) 또는

그의 대리자와 그들이 위임하는 현장대리인 등을 말한다.

8) 시공자는 다음과 같은 의의가 생긴 경우에는 신속히 감독관에게 통지하고

그 처리방법에 대하여 협의하여 결정한다. 다만, 공사의 성질상 당연히 시공하여야

할 사항은 설계도서에 누락되었다 할지라도 감독관의 지시에 따라 시공자부담으로

시공하여야 한다.

가) 설계도서의 내용이 명확하지 아니할 경우, 또는 내용에 의문이 생긴경우

나) 설계도서와 현장의 사정이 일치하지 아니한 경우

다) 예기치 못한 특별한 사정이 생겨 설계도서의 조건을 만족시킬수 없는 경우

9) 시공자가 임의 시공하거나 업무처리한 사항은 공사 및 업무기성으로 인정하지

않으며 시공자는 이에 대하여 이의를 제기할 수 없다.

10) 공사용 재료 또는 특이한 것을 제외하고는 모두 신품으로 사용하고 K.S규격품

또는 동등이상의 것을 사용한다.

11) 재료, 마무리 정도, 색상등은 미리 견본품을 제출하여 감독관의 승인을 받는다.

12) 공사장 관리는 근로기준법, 근로안전 관리규정, 보건관리 규정 및 산재보험료,

기타 관련 법규에 따라 빠짐없이 행하고 아래 각 항을 지킨다.

가) 노무자, 기타의 출입감시, 풍기 및 위생단속

나) 화재, 도난, 소음방지, 위험물 및 그 위치 표시 기타 사고방지에 대한 단속

다) 인접건물, 시설물, 지하 매설물 및 수목 기타의 손상등에 대한 보호시설

라) 시공재료 및 시공설비의 정리와 관리, 현장내외의 청소

마) 주변도로의 정비, 교통정리, 교통안전관리 및 보호시설

13) 공사의 진척, 인력의 투입, 재료의 반입, 소비, 천후 기타 필요한 사항을 기재한

공사일보를 감독관은 시공자에게 요구할 수 있다 .

14) 공사진척에 따른 기성 현황사진을 천연색 사진으로 촬영하고 특기가 없는

한75㎜×125㎜ 크기로 인화하고 일시 장소 공정을 기록하여 공정별 순서대로

앨범에 정리하여 2부를 제출한다.

15) 공사시공에 있어서 인접 거주자, 통행자의 재산, 생명 기타에 대한 피해, 불편이

없도록 주의하여 시공하여야 하며 그에 따른 모든 책임은 시공자가 진다.

16) 부근 거주자에게 공사의 내용(시공방법, 시기, 장소등)을 사전에 주지시켜 그들의

협력을 얻어 공사추진에 지장이 있는 민원이 발생치 않도록 한다.

17) 시공자는 시공에 의한 소음으로 공중에 피해가 없도록 하며, 소음진동의 방지에

유의하여야 한다.

18) 시공자는 공사장내의 수급자 직원 및 작업인원 등에 대한 통제, 안전, 보안, 위생

및 안전 관리에 필요한 기구편성 및 인원, 장비, 안전대책등을 포함한 안전관리

계획을 수립하여야 한다.

19) 시공자는 각종 작업시에는 안전보건장구를 착용시켜야여야 한다.

20) 시공자는 법령에 의한 각종 안전교육 및 현장에 안전보건교육을 실시하여야 한다.

21) 시공자는 다음의 안전시설을 설치하여야 한다.

가) 안전대 걸이용 로우프

건물외벽(조적, 미장, 도장, 비계공사등),지붕 등 위험한 장소에서의 공사

시에는 작업자들이 안전하게 작업할 수 있도록 안전대 걸이용 로우프를

사용하여야 한다.

나) 접근금지 방지책

터파기 부위, 건설기계류 작업구간 등 출입통제가 필요한 장소에

는 눈에 띄는 횡선대 등의 지지대를 설치하여야 한다.

다) 출입 및 접근금지판

접근금지가 필요한 장소

라) 안전제일 표지판

건물 전, 후 각 2개소, 좌우 외벽 각 1개씩 이상 노동부 지정 규격의 표지판

을 설치 하여야 한다.

마) 시공자는 유해 위험이 있다고 판단되는 시항에 대하여는 적정한 시설물을

설치해야 한다.

22) 공사완료시 시공자는 가설시설물, 잉여 자재, 폐기물 등을 공사장으로부터 철거

반출하고 건물 내ㆍ외부 및 공사장 주변을 깨끗이 정리 청소하여 감독관의 검사를

받아 건물 인수인계시까지 청결을 유지해야 한다.

23) 시공자는 준공검사원 제출 7일 이전까지 준공도면을 작성하여 제출하여야 한다.

24) 공사를 완성하면 시공자는 감독관의 입회하에 감독관의 지시에 따라 최종정리하며

다음에 제시한 서류ㆍ물품과 함께 공사의 목적물을 발주자에게 인도한다.

가) 준공보고서

나) 준공도서

다) 열쇠인도서 및 열쇠함

라) 공구인도서 및 공구함

25) 공사준공 후 계약서상에 명기되어 있는 하자 보수 기간내에 발생된 모든 하자는

시공자 부담으로 즉시 재시공 또는 보수 되어야 하며 이를 신속하게 처리하지

아니할 경우 감독관은 일방적으로 타업체로 하여금 재시공, 보수시킬 수 있으며

이에 따른 제반 발생 비용은 하자보수 보증금에서 공제할 수 있다.

26)명기 되지 않은 사항에 대하여는 미리 감독관과 협의하여 이를 결정한다.

2.가설 공사

1) 가설공사에 사용하는 재료는 사용에 지장이 없는 한 중고재를

사용할 수 있다.

2) 시공자는 공사 착수전 경계측량 현황 및 상태를 감독관 입회하에 검측하고

기준점을 설치 수시로 점검한다.

3) 비계 및 비계발판

가)시공 및 감독에 편리하고 안전하도록 견고하게 설치하고 그 유지 및 관리에

항상 주의한다.

4) 비계의 구성

가)기초 : 기둥관의 밑둥에는 밑받침 철물을 사용한다.

나)가새, 띠장 및 수평재 : 도리방향은 각각의 세로틀 사이에 가새 또는 이에

준하는 것을 설치하고 가새 의 조립은 핀 또는 나사못으로 하고 진동, 기타에

의해 헐거워지지 않도록 한다. 작업조건으로 부득이하게 그 부분의 가새를 제거

할때에는 그 부분의 상하에 수평재 또는 띠장틀을 설치한다.

다)구조체와의 연결 : 세로틀은 수직방향 6M, 수평방향 8M 내외의 간격으로

건축물의 구조체에 견고하게 연결한다.

5) 비계다리

가)나비 90㎝ 이상 물매 3/10을 표준으로 하고 층별로 되돌음 또는 계단참을

설치한다.

나)발판널을 내밀지 않도록 깔고 이음부분은 될 수 있는 한 겹침이음을 피하고

비계장선등에 완전히 고정한다.

다)발판널은 단면 1.5㎝×3㎝ 정도의 미끄럼막이틀을 30㎝ 내외의 간격으로

고정한다.

6) 전체 건물의 외부는 모두 낙하물 방지망을 설치하되  작업 및 통행의 안전에 만전

을 기하도록 하며, 구조 및 설치방법은 건설부 표준시방서에 의한다.

7) 공사안내 표지판

가)도로에 면한 담장에 위로부터 공사명칭, 건축주, 설계감리자 및 시공자 등의

명칭을 감독관이 지시하는 지정색으로 표기한다.

8) 전화관련시설을 위한 수수료, 공탁금, 전화대금 등은 시공자 부담으로 한다.

9) 임시전기

가)전력은 기존현장 내 설치 한 전력을 사용한다.

나)분전반은 층별 1개소식을 설치하며 위치 및 구조는 산업안전 및 기능상 이상이

없어야 한다.

다)공사장내의 안전 및 방법상 필요시는 옥외 보안 등을 적절하게 설치하여야

한다.

라)사용 전력 요금에 대하여는 시공자가 부담하여야 하며 각 별도공사와 공동으로

사용하야 한다.

10)현장보안

가)공사구역내의 순시원을 두고, 이상을 발견했을때는 즉시 그 대책을 강구함과

동시에 감독관에게 통보하여 지시에 따라 처리한다.

나)공사용 전기설비에 사용하는 전선, 전구류는 K.S 규격품으로 전압용량에 적합한

규격을 사용할 것이며 전기 기술자는 설비를 점검하여 누전, 기타의 위험을

방지해야 한다.

다)공사용 재료는 노상에 방치하지 못하며, 부득이 노상에 적치할 때에는 교통에

지장이 없도록 정리 정돈해야 한다.

11) 명기 되지 않은 사항에 대하여는 미리 감독관과 협의하여 이를 결정한다.

3.조적 공사

1) 시멘트 벽돌은 KSF 4004(시멘트 벽돌)의 규정에 합격하고 흡수율 20%이하

압축강도 80kg/㎠이상 제품을 사용한다

2) 공사착수 전 치장용 쌓기 전개 및 철물 등의 보강위치, 인방보 제작규격,

신축에 따른 나누기, 배관 BOX, 벽체를 관통하는 배관 및 덕트 위치 등 기타

관련공사와 부합되는 상세 시공도를 작성하여 감독관의 승인을 받아야 한다.

3) 쌓기 모르터는 드라이 모르터로서 조적용을 사용한다. 쌓기법은 영식 쌓기로

하고 하루 쌓기 높이는 1.2m를 기준으로 한다.

4) 인방 제작 및 설치를 철저히 하고 미설치로 인해 벽면에 CRACK이 발생시는

보수하여야 하며, 그 길이는 창호 양쪽으로 20㎝이상 튀어나와야 한다.

5) 창문틀은 나중 세우기를 원칙으로 한다.

6) 벽돌을 작업위치에 운반하여 슬래브위에 적치할때는 과도한 집중이 유발되지

않도록 분산한다.

7)명기 되지 않은 사항에 대하여는 미리 감독관과 협의하여 이를 결정한다.

4.석 공사

1) 천연석재류는 내구성이 우수하고 석종별 균형, 균일색, 균일무늬, 지정무늬를

유지할 수 있도록 동일산지 및 동일덩어리에서 채취, 가공, 선별한 제품이어야

하며 균열, 떨어짐 및 흠집등의 결합이 없고 가공 마무리한 치수에 부족이

생길 우려가 없는 것으로 사전에 석종별 채석장의 위치 및 매장량 등에

대하여 감독관의 승인을 득하여야 한다.

2) 종류

종 류		시공부위		바탕두께		공 법		비 고
화강석물갈기		주출입구		30		습식		외부
적벽돌		외부		기존위고압세척

3) 공사 착수 전에 돌나누기 및 설치 공작도를 제출하여 감리자의 승인을

받는다.

가)세부시공상세도에는 석재 나누기 평면도, 입면 전개도, 단면 상세도를

포함해야 하며, 각 도면에는 창호 및 개구부, 단열방법, 소화전, 점검구,

전기 스위치 및 소켓 등의 부착물을 비롯한 긴결철물의 위치, 신축줄눈,

곡면부의 처리, 결로방지용 파이프, 이질재와의 접합부, 주변의 줄눈과의

일치 등 기타 관련사항에 대하여 상세히 표현해야 한다.

4) 부위별 석재가공 제작이 완료된 제품은 현장 반입전 표면 마무리 상태, 색상,

가공치수 및 형상 등에 대하여 감리자의 검사 승인을 받아야 하며 특수 가공

물 또는 특수문양 PATTERN의 조합을 요하는 가공 제품은 공장 내의 평탄한

장소에 가재 및 합판 등을 깔고 가조립 또는 가설치하여 감독관의 검사 승인

을 받아야 한다.

5) 설치

가)바탕처리 : 석재 배면의 바탕 처리에 있어 시공 오차가 심하고 구조적으로

부실한 바탕면은 감리자의 승인을 받은 방법에 의하여 수정, 보강해야 하며

바탕면에 노출된 철근, 결속선, 기타 이물질은 2-3㎝ 이상 V-CUT 처리하여

절단 제거하고 절단 부위는 방청 페인트를 칠하고 감리자의 승인을 받은

모르터 방수로 밀실하게 충진시켜야 한다.

나)석재면의 청소 : 석재면의 청소는 붙이기와 동시, 보양재 제거후 줄눈

시공시, 준공 청소시등 3차 이상에 걸쳐 시행해야 하며 깨끗한 흰색의 마른

헝겊, 스펀지, 나무주걱, 황동 또는 스테인레스스틸 스크레이퍼, 황동제

와이어 브러시 등을 사용하여 줄눈 부위 및 석재 표면에 손상, 변색, 오염등

이 생기지 않도록 해야 한다.부득이 산류 또는 약품 등을 사용해야 할 경우

에는 사용재료, 사용방법 및 견본시공 등에 의하여 감리자의 승인을 받은 후

사용해야 한다.

6) 습식 공법 돌 붙이기

가)시공부위 바닥에 붙어있는 CONC. 레이턴스, MORTAR 찌꺼기, 타시공으로

인한 찌꺼기 등은 주걱 칼로 완전히 긁어내어 깨끗이 청소하여야 한다.

나)도면에 별도의 표기가 없더라도 감리자가 지정하는 위치에 신축 줄눈을

설치하여야 한다.

다)판석을 붙인 후 최소 3일간은 진동 및 충격을 주거나 보행 및 출입을 금지

해야 한다.

라)판석의 배면에는 백화방지를 위해 발수처리를 해야 한다

7) 석재판 설치후 타 작업원으로 부터 파손, 오손, 변형 등을 방지하기 위하여

즉시 하드롱지로 보양한다.

8) 준공 청소시 광내기를 위한 자재, 광내기 가루(산화주석 등) 등은 사전 승인품

으로 하고 부득이한 경우를 제외하고는 물을 사용하지 않는다.

9) 명기 되지 않은 사항에 대하여는 미리 감독관과 협의하여 이를 결정한다.

5.창호 공사

1) 내외부의 각종 창호, 셔터, 관련 철물공사의 제작 및 설치에 적용하고 창호공사 착수 30       일전 세부공정계획 및 시공계획서를 작성하여 감독관의 승인을 받아야 한다.

2) 종류

가)DOOR ＆ FRAME

종 별	규 격	장 소	비 고
스 틸 창 호 (갈바접기)		도 면 참 조
목재창호	5mm강화유리	도 면 참 조	문짝교체
칼라알미늄 창호		도 면 참 조
스텐레스 창호		도 면 참 조

나)HARDWARE

종 류	규 격	사 용 개 소	비 고
정 첩	K.S 품 황동	도 면 참 조
피보트힌지	K.S 제품	도 면 참 조
도 아 체 크	K.S-3호 고급 표준형 K.S-4호 고급 표준형	중량 60㎏이하 중량 60㎏이상
도 아 록	S - 1000	일 반 문	시 린 더
	SUS 304 ST ' L PL	점 검 구	PUSH BOTTON LOCK설치

3) 모든 창호의 제작과 설치는 사전에 설계도면 및 시방서를 기준으로 한

현장검측에 의하여 세부 시공상세도를 작성하고 감독관의 승인을 받아야 한다.

4) 시공상세도면은 시공자가 실측한 뒤 작성해야 하며 도면에 누락되었으나 건물

의 유지, 관리, 구조상 필요한 것에 대해서도 시공상세도에 나타내 주어야

하며 이에 대한 시공비는 시공자 부담으로 한다.

5) 외기에 면한 모든 창틀 및 문틀에는 감리자의 승인을 받은 주변의 재료에

적합한 실리콘 실란트를 사용하여 코킹 처리되어야 한다.

6) 강제창호

가)정첩, 도어 크로저, 도어록, 손잡이 등이 부착되는 부분은 문짝 및 문틀

내부에서 2.3mm 이상의 철판으로 보강한다.

나)창호재의 표면은 굴곡, 찌그러짐, 뒤틀림, 용접자국 등의 손상 없이

부드럽게 마무리 되어야 한다.

다)앵커연결 철물은 공장에서 미리 부착시켜 현장에 반입되어야 하며, 문틀의

상하단에서 20cm 위치와 중앙부 등 3개소 이상이어야 한다.

라)설치되는 모든 창틀 및 문틀은 모르터 주입기를 사용하여 모르터를

충진시켜 주어야 하며, 틈이 50mm를 초과하는 경우에는 1：2：4

콘크리트를 사용하여 충진하여야 한다.

마)방청 페인트의 도장은 공장에서 1회, 현장 설치후 마감도장 전 1회, 모두

2회로 나누어 시행해야 하며, 마무리 도장은 지정 페인트, 지정색 2회 도장

으로 본 시방서의 도장시방에 따라 도장해야 한다.

바)외부에 노출되는 모든 철판의 접합 및 이음은 연속용접을 원칙으로 한다.

7)스텐레스스틸 도어

가)스테인레스스틸 철판 : KSD 3698 냉간 압면 스테인레스스틸 철판(STS 304,

27종)으로 두께 1.5mm 헤어 라인 철판을 알곤 용접으로 가공하되 이색,

이질감이 없게 처리해야 한다. 모든 절곡은 V 커팅 후 모서리 접기를 해야

한다.

나)내부 보강판 : 두께 1.6mm 이상의 냉간압연 아연도금 철판을 창호 단면과

같은 형상과 같은 길이로 가공하여 내부 보강해야 한다.

다)잠금 핸들 및 잠금 장치 : 창호 프레임 색상 및 재질이 동일한 것 중

감독관이 지정하는 국산최고품을 사용한다.

라)수평, 수직 정밀도를 유지할 수 있도록 조립대를 제작하여 조립허용 공차는

2MM 이내로 한다.

마)보조 프레임 및 기타 철재의 고정은 볼트, 너트, 조임을 원칙으로 하며

부득이 현장 용접으로 인해 손상된 부분은 열침 아연도금 또는 KS표시의

상등품으로 방청 페인트칠한다.

바)정위치에 수평, 수직 정확하게 조립 설치하고 특히 수평 섀시바와 수직

섀시바와의 조립 접합부는 공기 및 물의 침투가 없어야 하며 시각상 완전

해야 한다.

8)강화유리문

가)설계도면을 기준으로하여 제작, 설치 및 바닥마감, 창호틀과의 관계, 승인

된 HARDWARE와의관계를포함시킨 세부시공 상세도를 작성하여 제출한다.

나)손잡이(PUSH, PULL BAR), FLOOR HINGE 및 TOP PIVOTHINGE, CYLINDER

등은 견본품을 제출하여 감독원 및 감리자의 승인을 받아야 한다.

다)손보호용가스켓 설치한다.(H=1000이상)

9)알미늄창호

가)감독관이 지시하는 창호 및 접합부에 대한 견본품과 창호금물, 부속재,

악세서리 등에 대한 견본품을 제출하여 감독관의 승인을 받아야 한다.

나)노출된 알루미늄 표면은 불소수지(KYNAR 500)를 주성분으로 한 또는 동등

이상의 제품으로 불소수지 코팅을 하되 반드시 5~7미크론 이상의 프라이머

처리 후 톱코트 25미크론 이상이어야 한다.

다)조립에 필요한 나사, 볼트, 너트 등은 스테인레스(STS 304, 27종)를 사용

해야 하며, 외부표면에 노출되는 나사는 주재료의 재질, 마감, 색상이 동일한

평머리 나사를 사용하여 마감면을 평탄하게 해야 한다.

라)코킹은 밀착성이 강한 비초산 치오콜을 사용하며 색상은 감리자가

지정하는 색상을 사용한다.

마)모든 절단면의 접합부위는 조립때 내부에 실란트를 시공하고, SCREW 작업

때에도 실란트를 주입한다.

10) 플라스틱창호

가)형태 및 치수는 도면을 기준으로 하되 치수, 규격, 색상, 두께 등을 사전에

제시하여 승인을 받고 현장 여건에 맞춰(실측) 제작에 임해야 한다.

나)도어스톱 : 창의 개폐시 충격을 방지하기 위해 상하부틀 양 끝단에

부착한다.

다)상하층, 좌우 실별(세대)간의 수직, 수평 상태 줄 띄우기 및 칼블록 고정은

미장공사 전에 선행한다.

11) 창호철물,기타

가)공사에 필요로 하는 모든 철물품목, 제작자의 이름 및 적용, 공업 규격,

카다록, 마감색상이 출입문별로 완전하게 표시된 HARDWARE SCHEDULE을

감독관에게 제출하여 승인을 득하여야 한다.

나)MASTER KEY SYSTEM SCHEDULE을 최종 제출시 감리자의 승인을 얻어야

하며 매 LOCKSETS마다 KEY는 3개씩 공급하여야 하며 GRAND MASTER KEY

SYSTEM으로 승인을 받아야 한다.개별 KEY 이외의 각종 MASTER KEY는

건물주가 요청하는 수량을 공급하여야 한다.

다)부식성이 있는 곳에 설치되는 금물의 SCREW 재질은 STAINLESS재질을

사용다.

라)갑종 방화 PAIR DOOR인 경우 DOOR CLOSER가 각각 설치되어 있어

문닫힘 순위를 조정하기 위해서 설치한다.

마)갑종 방화문에 사용하는 창호 철물 : NFPA 기준 NO.80에서 지정하거나,

표시, 내화등급 (FIRE RATING) A LABEL 또는 UL라벨을 기준 수용하는 제품을

SCHEDULE 등에 일치하도록 공급하여야 한다.

바)DOOR의 모든 FLOOR CLSOER는 90°, 110° STOP 형을 사용한다.

12) 명기 되지 않은 사항에 대하여는 미리 감독관과 협의하여 이를 결정한다.

6.유리 공사

1) 재    료

종 별	규 격	장 소	비 고
강화유리도어		창호도 참조	KS
복 층 유 리		창호도 참조	KS
강 화 유 리	5T	창호도 참조	KS
투 명 유 리	5T	창호도 참조	KS

2) 시공자는 공사착수 30일 전에 도면 및 시방서, 구조계산서와 유리 끼우기에

필요한 제반 부속품의 재질, 규격 및 시공때 고려해야 할 기타 특기사항이

포함된 시공지침서를 작성하여 제출해야 한다. 사용할 유리는 10×10㎝ 크기

의 견본을 제출하여 감독관의 승인을 받는다.

3) 시공자는 제작에 앞서 유리의 종별, 위치별, 규격별로 내풍압 계산서 및 유리

의 성능과 안전성을 보증할 수 있는 품질보증서를 작성하여 제출해야 한다.

4) 한국유리, 금강유리 또는 동등 이상품으로 한다.

5) 실링재(코오킹 컴파운드)는 재질과 형상, 색상은 관련자료 및 견본을 제출하여

감독관의 승인을 받은 제품을 사용해야 한다.

6) 백업재는 발포 에틸렌계 또는 발포 우레탄 등으로 감독관의 승인을 받은 후

사용한다.

7) 유리끼우기가 완료된 후 감독관과 협의하여 적절한 시기에 유리를 청소한다.

8) 서리친유리는 KSL 2012(플로트 판유리 및 마판유리)에 따른 플로트 제조공법

의 유리로 투시상이 뚜렷하게 보이지 않아야 한다.

9) 복층유리로 구성되어 KSL 2003(복층유리)에 따른 단열층 3종 내구성 2류에

속해야 한다.

10) 강우, 강풍시의 작업은 되도록 시공을 중지하도록 한다.

11) 대형 유리의 절단면은 그라인더 등으로 매끈하게 다듬는다.

12) 명기 되지 않은 사항에 대하여는 미리 감독관과 협의하여 이를 결정한다.

7.미장 공사

1) 종류

종 별	규 격	장 소	비 고
시멘트 몰탈	T20	외부바닥
화장실

2) 화장실 타일 붙이기는 사전 타일나누기 시공도면에 의한 미장두께

및 마감상태를 수직, 수평이 평활하고 일매지게 처리한다.

3) 재료

가)시멘트 : KSL (PORTLAND CEMENT)의 규정에 합격하는 보통 PORTLAND

CEMENT로 하고 백시멘트도 이에 따른다.

나)모래 : 모래는 유해량의 점분, 흙덩이 기타 유기물을 포함하지 않는 것으로

서 입도는 KASS 15미장공사 15.3.1표에 따른다.

다)드라이모르터 : 시멘트, 모래, 혼화제 등을 미리 용도별로 계량 혼합된 것

으로 미장용 28일 압축강도 180kg/㎠ 이상 또는 동등이상의 제품을

사용한다.

4) 시멘트몰탈

가)드라이 모르터의 비빔은 모르터 믹서비빔을 원칙으로 하여 충분한 비빔후

사용 해야 하며 물반죽 후 1시간 이상 경과된 드라이 모르터는 사용할 수 없다.

나)바닥 미장의 전, 후, 좌, 우간 평활도는 1/500 이내로 하여야 한다.

다)바닥바르기 완료후 1일간은 출입을 금하고 2-3일간 물뿌리기에 의한 습윤

양생을 해야 한다.

라)미장 바름 두께가 20MM를 초과하는 부분은 초벌, 재벌, 정벌 바름 3회로

나누어 시공해야 하며 20MM 미만은 감리자의 승인을 득하여 초벌, 정벌

바름 등 2회로 나누어 시공할 수 있다

5) 제치장 콘크리트

가)거푸집 맞댐 면 및 기타 콘크리트 탈형 후의 마감 부분에 대하여 전반적인

그라인딩 작업을 한다.

나)외벽 폼타이 구멍은 백업재를 넣고 코킹을 2㎝이상 충진한 후 모르터로

최종 마감하여 면 처리하여야 한다.

다)시멘트 페이스트가 오염되지 않도록 주의하여야 하며 부득이 주변에

오염물이 발생하면 즉시 제거한다.

라)그라인딩 작업시 보안경 및 방진마스크를 착용하여야 한다.

6) 메탈라스:특기가 없는 한 ＃ 28 을 사용하고 이음매 겹침은 50㎜ 이상

7) 와이어라스:특기가 없는 한 ＃ 18 을 사용하고 ＃ 10 철선으로 주변 및 중간을

450㎜간격으로 지그재그로 고정

8) 명기 되지 않은 사항에 대하여는 미리 감독관과 협의하여 이를 결정한다.

8.도장 공사

1) 종류

종 별	규격	장소	비고
수 성 페 인 트	2회	평면도참조	실내,외부등
스타코		외부

※ 상기에 표기하지 아니한 사항은 도면에 준하여 감독관과 협의한다.

2) 바탕처리

가)바탕면 및 밑창면은 부착물을 제거하고, 면의 결점을 보수하고 부착이

잘되도록 하는 등 적절한 조치를 한다.

나)콘크리트 바탕면에 부착된 흙, 먼지, 레이턴스, 유지분 및 결속선, 목재,

철근 등은 정이나 와이어 브러쉬, 솔 등으로 제거하고, 콘크리트 불량부위와

균열이 생긴 부위 및 콘크리트 이어치기 부위는 2cm 이상 V 커트한 후

수성 퍼티 등으로 메워준 다음 시공에 들어간다.

다)모든 용접부분에는 그라인딩 처리하여 연결부분이 표시 나지 않도록 한다.

라)석고보드의 홈, 긁힌 부분 등은 PLASTER PATCHING COMPOUND로

깨끗하게 채운 다음 건조시켜야 한다.

3) 도장작업의 인접에 부착된 각종 부착물 및 창호 등의 표면은 비닐과 접착

테이프를 사용하여 충분한 보양처리를 해야 한다.

4) 수성페인트

가)내수성, 은폐력, 내알칼리성이 우수한 아크릴 공중합 에멀젼을 주성분으로

한 수성도료로서 고려화학 또는 동등이상의 제품으로 사전에 견본을

제출하여 감독관의 승인을 득한 후 적용한다.

나)5℃이하의 온도에서 도장시 균열이 발생하기 쉬우므로 도장을 피하여야

한다.

5) 낙서방지용,세라민페인트

가)소지표면의 LAITANCE, 먼지,유분 등 기타 오염물은 완전히 제거하여야

한다.

나)수성도장 부분과 낙서방지용 도장 부분의 계면에 OVER-LAP시도막의

COLOR차 및 부착력 차이가 날 수 있으므로 MASKING후 작업하여야 한다.

6) 명기 되지 않은 사항에 대하여는 미리 감독관과 협의하여 이를 결정한다.

9.금속 공사

1) 종류

종 별	규 격	장 소	비 고
경량철골천정틀	M-BAR :45×19×0.5T	도 면 참 조	신설부분
천 정 몰 딩	w형칼라 알미늄(백색)	도 면 참 조

※ 상기에 표기하지 아니한 사항은 도면에 준하여 감독관과 협의한다.

2) 공사에 사용되는 금속 및 비금속 철재와 이들 2차 제품을 주재료로 하여

제조된 기성품은 모두 KS 규격품 또는 동등 이상의 제품을 사용하여야 한다.

3) 사용되는 모든 강재는 별도의 명기가 없더라도 방청처리를 하는 것을

원칙으로 한다.

4) 구조용으로 쓰이는 철물의 경우에는 도면에 별도의 명기가 있더라도 두께

4.5T 이상을 사용해야 한다.

5) 보강철물 : 각종 기계, 각종 프레임, 기구설치 때 필요한 보강철물은 별도

명시가 없어도 모두 설치하되, 설치 전에 재료의 형상, 치수, 방부 및

표면처리 등은 감독관과 협의 후 설치한다.

6) 사용되는 모든 강재는 아연도금(아연 최소 부착량 60g/m2)된 것 또는

스테인레스 제품이어야 하며, 감독관이 아연도금이 블가능하다고 인정하는

것은 예외로 하되, 이런 경우에는 광명단 페인트(KSM 5311 표시품, 2종)를

2회 칠하여야 한다.

7) 시공자가 실측한 뒤 작성해야 하며 도면에 누락되었으나 건물의 유지, 관리,

구조상 필요한 것에 대해서도 시공 상세도에 나타내 주어야 하며 이에 대한

시공비는 시공자 부담으로 한다.

8) 스테인레스 재질인 경우에는 이를 고정하기 위한 매설물 등도 반드시

스테인리스로 하고, 알곤 용접처리 후 깨끗이 그라인딩 처리하여 최종 마감의

상태에서 이음의 흔적이 나타나지 않도록 해야 한다.

9) 경량철골천정틀

가)천정틀은 타입별로 750 × 450 규격 이상으로 UNIT틀을 제출하여야 한다.

나)화장실 및 부속실에 설치하며 450X 450 규격의 위치별 천정재와 동일한

제품으로서ACCESSABLE 한 구조의 견본품을 제출하여 승인을 득한 제품이

어야 한다.

다)천정틀의 설치는 천장내부의 덕트 배관, 제반배관, 기타 선행 공종 등이

완료된 다음 착수해야 한다.

라)기둥, 전등기구, 기타 천정 매입물 등에 의하여 불가피하게 천장틀을 절단

해야 하는 경우는반드시톱절단으로시행해야하며감독관의승인을득한 방법으로

보강 조치해야 한다.

마)달대고가 1.5m를 초과하는 부분의 행거볼트는 마이너찬넬을 900 × 900

㎜ 간격으로 행거 볼트에 용접으로 고정한다.

바)조명기구, 설비기구, 점검구 등이 설치되는 주위는 보강틀을 설치하여야

한다.

10) 스텐레스스틸공사

가)소요되는 리벳트, 스크류, 낫트, 볼트 및 필요부속은 규격품 또는 동등이상

의 스테인레스스틸제품으로 STS 304 (SUS 27종)를 기준한다.

나)모든 스테인레스스틸용접은 알곤 용접으로 하고 알곤 개스의 순도는

99.5% 이상의 가스를 사용하고 용접방법 및 위치를 SHOP-DRAWING에

명기하고 용접부는 수평수직을 정확히 맞추어 샤링한 후 그 부재 본재의

마감과 이색이 가지않도록 일치하게 표면 처리한다.

다)현장 코킹 작업시 코킹부위의 이물질을 완전히 제거하고 가능한 BACK UP

재를 사용하여 3면 접착을 피한다.

11)천정몰딩

가)기성철물은 견본을 제출하여 감리자의 승인을 받고, 기성철물 이외의 것은

원척도의 제작 및 제작방법에 대해 감리자의 승인을 받는다.

나)강철제 및 금속 제품은 녹막이 칠을 1회하고 비철금속 제품은 접하는 다른

재료에 의해 부식 우려가 있을 때에는 방식처리를 한다.

다)철, 비철금속 및 그 2차 제품은 KS에 합격한 것으로 한다.

12) 모든 비드류는 동일선상에서 이어 쓰지 않는 것을 원칙으로 하며 부득이 이음

시공을 해야 하는 부위는 이음 자국이 나타나지 않는 방법으로 감독관의

승인을 득하여 시공해야 한다.

13) 명기 되지 않은 사항에 대하여는 미리 감독관과 협의하여 이를 결정한다.

10.수장 공사

1) 종류

구 분	종 별	규 격	장 소	비 고
바닥재	데코타일	건축주지정	실 내	유희실,교실
천정재	석고보드2겹	건축주지정	실 내	유희실

※ 상기에 표기하지 아니한 사항은 도면에 준하여 감독관과 협의한다.

2) 설계도면을 기준으로 현장검측을 실시하고 현장의 시공오차를 고려한

세부시공 상세도를 작성하여 감리자의 승인을 받는다. 이미 시공된 선행공정

의 시공오차가 심한 경우에는 그 대책안과 함께 감리자에게 보고하여 승인을

받아야 한다.

3) 바닥재

가)시공 전에 바탕의 구조, 방수, 방습, 건조 및 바탕 마무리에 대하여 감독관

와 협의하여 바탕면을 청소한 후 작업을 한다.

나)바탕면이 요철진 곳 및 부실한 곳은 바로 잡고 충분히 건조 시킬 것이며,

먼지 등의 불순물을 완전히 제거시킨 후 감리자의 승인을 받고 다음 공정에

착수한다.

다)접착제는 바를 때는 반드시 고운 본드칠 칼을 사용해야 한다.

라)순수비닐적층 타일 깔기 설치공사는 공정상 천정 및 벽체공사가 완료된

상태에서 시공하도록 한다.

마)작업이 완료되면 두께 0.03㎜이상의 P.E Film으로 겹침 부분이 15㎜이상이

되도록 보양하고 겹침부는 Tape로 밀봉 처리하여 보행시 밀리지 않도록

고정한다.

4) 석고보드

가)기성제 천정점검구를 포함한다.

나)석고보드의 이음부분은 조인트 콤파운드를 사용하여 TAPER 전면이 완전히

충진되어 그 이음면이 평활하게 한다.

5) 명기 되지 않은 사항에 대하여는 미리 감독관과 협의하여 이를 결정한다.

11.방수 공사

1) 건물내외부의 방수 공사와 지면에 접촉하는 바닥 또는 콘크리트, 블록, 벽돌 벽 등에 지       면으로부터의 습기상승을 차단하거나 단열재의 흡습을 방지하는 것을 목적으로 하는

방습공사에 적용한다.

2) 종류

방 수 재 료 별	시 공 부 위	비 고
액체방수	화장실
우레탄노출방수	옥상

3) 밀폐된 장소에서의 작업시는 환기시설을 하여야 한다.

4) 모든 방수, 방습공사는 공사단계별로 제조회사 및 전문시공업체가 제시하는 시험 또는       검사 이외에 감리자가 지시하는 시험 검사에 합격하였을 때 다음 공정으로 옮길 수 있다.

5) 액체방수

가)방수공사 중 또는 그 전후에 기온과 일사, 습기 등에 주의하여 보호시설 등

으로 보양하고 충격이나 진동 등을 주지 않도록 한다.

나)바탕면에 부착된 흙, 먼지, 레이턴스, 유지분 및 결속선, 목제, 철근 등은

정이나 와이어 브러쉬, 솔 등으로 제거하고, 콘크리트 불량부위와 균열이 생긴

부위 및 콘크리트 이어치기 부위는 2cm 이상 V 커트한 후 방수층 시공에

들어간다.

다)액체방수의 2차 시공방법 및 순서는 다음과 같다.

a.기본 바탕 처리후 물청소

b.방수용액 도포

c.시멘트 풀칠

d.방수용액 도포

e.시멘트 풀칠

f.발수제 도포

g.시멘트 페이스트 도포

h.방수 모르터 바름

라)화장실 및 주방벽의 방수 치켜올림은 H=1,500mm 이상으로 한다.

마)내벽 액체방수 부분은 도면에 특별한 명기가 없는 한

H=1,200mm 이상 시공해야 한다.

바)지반과 접촉하는 건물의 모든 부분은 특별한 명기가 없더라도 액체방수 위

아스팔트 방수 2회를 실시한다.

사)지하의 경우 옹벽면에서 천정안쪽 1m까지 방수공사를 실시하여 상하층의

방수층이 최소 1m 이상 겹칠 수 있게 해야 한다.

아)방수공사 진행중 또는 완료후 48시간 전에는 그 위를 보행하거나 충격,

진동을 주어서는 안된다.

6) 우레탄방수

가)바탕정리

-콘크리트 표면에 부착된 이물질을 깨끗이 제거하고 청소하여야 한다.

나)프라이머도포

-바탕면은 함수량이 10%이하로 충분히 건조상태에서 프라이머를

도포한다.

-충분히 건조된 바탕면에 로울러,붓 등으로 균일하게 도포한다.

다)우레탄도포

-프라이머 도포후 5시간이상 경과하여 고무헤라를 사용하여 고르게

도포한다.

-중도시공은 하도 마감후 20시간 경과 후 도포한다.

-상도시공은 중도시공 마감후 15시간 경과후 도포한다.

라)보호모르터 또는 보호판으로 방수층을 보호한 다음 마감공정을 시공한다.

7) 명기 되지 않은 사항에 대하여는 미리 감독관과 협의하여 이를 결정한다.

12.기타 공사

1) 각 공사시방에 포함되지 않은 공사의 시방으로 관련사항과 특수사항에 적용하고,

이 시방에 정한바가 없는 경우에는 도면 또는 표준시방에 따른다. 부분적으로

이 시방에 따를 수 없는 사항에감독관과 협의하여 승인을 받아야 한다.

2) 잡철공사

가)시공계획서 및 시공상세도면 등 제출물을 작성하여 감독관의 승인을

받는다.

나)모든철부(SST제외)는 광명단위 조합페인트칠을 한다.

3) 명기 되지 않은 사항에 대하여는 미리 감독관과 협의하여 이를 결정한다.