제 1 장    총    칙

제 1 조  총  칙

본 공사는 그 시행 일체를 설계도 및 본 시방서, 특별시방서에 의해 시공하여야 하며 본 시방서 및 설계도서에 명시되지 않은 사항은  건설부 제정 건축, 토목공사 표준 시방서 및 조경공사표준시방서를 적용한다.

제 2 조  특별시방서

본 시방서에 명기하지 않은 사항으로서 해당 공사만의 특별사항을 기재한 것을 특별시방서라 한다

제 3 조  감독원

1. 감독원이라 함은 대구광역시 서구청장을 대리하여 현장에 주재하며 공사전반에 관한 감독업무에 종사하는 자를 말한다.

2. 감독원은 다른 법령에 특별한 규정이 있거나 공사계약으로 따로 정한 경우를 제외하고는 대구광역시 서구 공사감독원 복무예규에 따른다.

3. 감독원은 공사의 설계 및 시공을 위한 지도감독의 기능을 행사하는 자로 명을 받은 자이며 수급인에게 통지하여야 한다.

4. 수급인은 공사에 관한 연락, 통지, 보고시 반드시 감독원에게 경유하여야 한다.

제 4 조  공사공정계획

1. 수급인은 설계도서 및 시방서에 의하여 공사전반에 대한 상세한 계획을 세워서 소정양식의 공정표(PERT/CPM 및 BAR CHART)를 제출하여 승인을 받아야 한다.

2. 수급인은 감독원의 요구가 있을 때에는 공사시행 순서, 방법 주요자재 반입계획 및 사용 계획, 노무장비운영계획 등에 대하여 상세한 실시계획서를 작성하여 감독원에게 제출하여 그 승인을 받아야 한다.

3. 현행의 실시공정에 중요한 변경이 있을 경우에는 변경실시공정표를 제출하여 승인 받아야 한다.

4. 감독원이 실시공정표에 대하여 특별히 지시한 경우에는 더욱 세부적인 실시 공정표를 제출하여 승인을 얻어야 한다.

제 5 조  보  고

1. 수급인은 공사실시상황 및 실시공정을 기록하는 공사일보 및 공사기성고를 조사하여 지시에 따라 제출하여야 한다.

2. 수급인은 항상 공사진행상황을 계획과 대조하여 주요공종에 대하여 현저히 지연될 때에는 즉시  그 이유  및  공정의 만회대책을 수립하여 감독원에게 보고하여야 한다.

제 6 조  공사 표준시방서 비치

공사에 관련되는 제표준시방서는 현장에 언제나 비치하여야 한다.

제 7 조  공사용 가설물

1. 공사용 가설물은 특히 설계도서에 지정된 대로 가설되어야 하며 기타 가설물 설치시는 감독원과 협의하여야 한다.

2. 수급인은 공사를 착수하기 전에 감독원이 요구하는 가설물의 강도 및 왜곡도에 대한 계산서를 첨부한 시공 도면을 작성하여 감독원에게 제출하여 승인을 받아야 하며, 모든 가설물은 하중에 견딜 수 있도록 튼튼히 시공되어야 한다.

제 8 조  측  량

1. 수급인은 시공측량후 야장 혹은 측량성과표를 감독원에게 제출하여야 한다.

2. 수급인은 발주자가 설치한 측량말뚝을 이동 또는 손상 시켜서는 안된다.

3. 수급인은 시공완료후 정산에 필요한 측량을 실시하여야 한다.

제 9 조  용지사용

1. 수급인은 감독원의 승인을 얻어 공사를 시행하기 위해 직접 필요한 발주자 소관의 용지를 무상으로 일시 사용할 수 있다.

2. 공사를 수행하기 위해 발주자로 부터 차용한 용지 이외의 토지를 사용하여야 할 때에는 그 토지의 차용보상등은 수급인 책임하에 이루어져야 한다.

제 10 조  공사용 도로

1. 수급인은 공사용 도로의 신설개량 및 보수계획을 사전에 감독원에게 제출하여 승인을 받아 시행하되 이에 필요한 제반 수속 및 경비와 안전관리를 위한 제반조치는 수급인 부담으로 하여야 한다.

2. 수급인은 공사용도로의 신설, 개량, 보수 및 유지를 될 수 있는대로 일반 대중에게 불편이 없도록 하여야 하며 공공의 안정을 해치지 않도록 실시하여야 한다.

제 11 조  재료관리

1. 재료가 현장에 반입되어 감독원의 검사를 받아서 합격한 재료는 작업 기타에 지장이 없는 장소에 정리하여 재료의 품질이 변하지 않도록 보관에 철저를 기하여야 하며 수시로 감독원의 점검이 쉽게 될 수 있게 하여야 한다.

2. 검사 및 시험에 합격한 재료라도 사용할 때 감독원에 변질 또는 불량품으로 인정할 때는 이를 사용해서는 안된다.

3. 공사현장에 반입된 검수재료 또는 시험에 합격한 재료는 수급인이 임의로 공사현장외에 반출해서는 안된다.

제 12 조  지급자재 및 대여품

1. 지급자재 및 대여품에 대해서는 그 수급상황을 기록한 대장을 비치하여 항상 그 잔량을 명확하게 두어야 한다.

2. 매원 지급물품 사용량 조서를, 그리고 준공시에는 지급물품 정산서를 신속하게 발주자에게 제출하여야 한다.

제 13 조  발생품

공사시행에 의하여 생긴 현장발생물을 감독원의 지시에 따라 정리하여 발생물조서를 첨부하여 감독원에게 인도해야 한다.

제 14 조  시공검사

1. 수급인은 세부 공정계획에 따라 공사를 추진하여야 하며, 공사진행이 계획과 차질이 있을 시는 그 원인과 대책을 감독원에게 제출하여야 한다.

2. 수급인은 설계도면 및 시방서와 자재의 사용 및 시공에 대해 감독원이 적정하지 못하다고 인정할 때에는 재시공 등 필요한 조치를 하고 확인을 받아야 한다.

3. 수급인은 정확한 공정의 파악 및 예측을 위하여 감독원으로부터 요구가 있을시 세부 공정자료(구체적 공정실적 및 공정자료 등을 포함)를 제출하여야 한다.

4. 수급인은 설계에 반영된 제반 품질 관리시험 및 공사 품질 관리상 필요하다고 인정되는 항목에 대하여 공인된 기관에 관리시험을 의뢰하여야 한다.

제 15 조  공사검사

1. 공사의 기성부분검사, 준공검사는 현장대리인이 받아야 한다.

2. 검사를 위하여 필요한 자료의 제출, 측량이나 기타의 조치에 대하여는 검사원의 지시에 따라야 한다.

제 16 조  시공 후 검사가 불가능한 곳의 준공검사

공사시공 후 검사가 불가능한 부분은 감독원의 검사를 서면 또는 도면으로 받아두어야 한다.

제 17 조  공사현장 관리

1. 공사현장이 서로 인접하였거나 동일 장소에서 시공하는 별도 공사가 있을 경우는 상호 협조하여 분쟁을 일으키지 않도록 하여야 한다.

2. 공사시공도중 수급인은 감독원의 허가없이 유수 및 수륙교통의 방해가 되는 공사행위 또는 공중에 해를 끼칠 만한 시공방법을 써서는 안 된다.

3. 공사현장에 일반인 및 노무자 출입의 감시, 풍기, 위생의 단속, 화재, 도난 기타의 사고 방지에 대하여 특히 유의하여야 한다.

4. 수급인은 공사현장의 일반통행인이 보기 쉬운 장소에 공사명, 공기, 발주자명, 공사수급 인명 등을 소정 양식에 표지판을 설치하여야 한다.

5. 수급인은 공사장 및 그 부근에 있는 지상 및 지하의 기존 시설에 대하여 지장을 주지 않도록 유의하여 시공하여야 한다.

제 18 조  공사용 장비 및 기계기구

공사용 장비 및 기계 기구는 예정공정표에 나타난 작업량 이상의 용량 및 수량을 보유하여 감독원에게 그 수량, 성능 및 배치계획서를 제출한다.

제 19 조  안전조치

1. 호우, 홍수, 태풍 등에 대한 기상예보에 충분히 주의하여 유사시에 대한 사전 대책을 강구하여야 하며, 유사시 피해를 최소한으로 할 수 있는 응급 조치를 하여야 한다.

2. 공사에 필요한 보안조치 및 관계법규에 따라 안전에 만전을 기하기 위한 조직 계획, 점검 훈련 등을 시행하여야 하고, 이에 필요한 제반시설을 갖추어 감독원의 승인과 검사 받아야 한다.

3. 공사착수전 보안시설을 하여야 할 사항은 일반적으로 다음과 같다.

가. 출입금지구역 설정

나. 도로의 교통제한 또는 금지

다. 폭약 및 위험물 위급에 대한 제반표시 및 취급관리

라. 전기, 하수도, 통신 등 중요 시설에 대한 보호

마. 위생적인 음료수의 확보

바. 위생적인 변소와 배수시설

사. 기타 필요한 사항

4. 도로의 교통을 제한하고자 할 때에는 다음 요령에 의하여야 한다.

가. 교통제한의 범위, 기간, 보안조치 등은 감독원을 경유하여 소정의 수속을 밟아야 한다.

나. 수속완료후 표지, 지시표 등 필요한 보안시설을 완료하여 검사를 받은 후가 아니면 교통제한을 실시할 수 없다.

다. 교통제한기간은 될 수 있는 대로 단축하여야 하고 교통제한 중에 교통장애를 피하는 공법을 취하여야 한다.

5. 작업장내에서는 안전모를 써야 한다.

6. 공사장에는 구급약을 상비하여야 하고 또 공사장의 크기와 위험성에 따라 의무실을 두는 것을 원칙으로 한다.

7. 공사 시공중에는 인접해 있는 가설구조물 또는 교통기관에 피해를 주지 않도록 필요에 따라 보호시설을 설치하여야 한다.

8. 공사 시공중에는 일반인의 교통 수리시설 및 농작물에 없도록  조치를 강구하여야 한다.

제 20 조  사고의 보고

토사의 붕괴, 낙반, 가설물이나 구조물의 파손, 기타 공사계획에 영향을 미치는 사고나 인명의 손상 또는 제3자에게 피해를 미치는 사고를 일으켰을 때 혹은, 그러한 사고발생의 징조를 발견 하였을 때는 응급조치를 취하고 감독원에게 보고 하여야 한다.

제 21 조  물의 오염방지 및 위생시설

1. 수급인은 공사시행에 있어서 하천, 저수지 등의 물의 오염을 방지하기 위하여 적절하고 충분한 조치를 취하여야 하며, 물의 오염 및 위생에 관한 법령을 준수하여야 한다.

2. 수급인은 필요에 따라 노무자의 주거용 가주택과 제반 위생시설을 설치하고 유지관리를 하여야 한다.

제 22 조  폭발물의 취급

폭발물의 운반 보관 및 사용 등의 취급은 화약류 취급에 관한 제반 관계법규를 준수하여야 한다.

제 23 조  제법규 준수

1. 공사시행에 있어서는 근로기준법, 노동조합법, 직업안정법, 재해구호법 기타 관계법규 등을 반드시 준수하여야 한다.

2. 노무자에 대한 제법규의 운영과 적용은 수급인의 책임하에 이루어지도록 하고, 사용하는 전노무자의 행위에 대한 모든 책임은 수급인에 있다.

제 24 조  치  수

설계도서 및 시방서에 표시되어 있는 치수는 마무리된 치수이다.

제 25 조  작업시간

1. 공사시행의 편의상 작업시간을 연장 단축할 수 있으나 야간 또는 휴일에 작업을 할 때는 미리 감독원의 승인을 받는다.

2. 공사시행상의 형편에 따라 작업시간의 연장, 단축 또는 야간 작업의 필요성을 감독원이 인정할 때에는 수급인은 그 지시에 따라야 한다.

제 26 조  사진촬영

수급인은 공사시행에 대한 기록사진을 천연색 4×5인치 크기로 2부 작성하여 준공시 사진첩으로 납부한다.

제 27 조  기성고 작성

수급인이 기성검사 요청을 할 때에는 요청일 10일전에 공사감독원을 경유하여 제출한다.

제 28 조  공사일시 중지

감독원은 다음 사항에 대하여 공사를 일시 중지할 수 있으며 공사중지로 인한 손해는 수급인 부담으로 한다.

1. 수급인이 설계도서 또는 감독원의 지시에 응하지 않을 때

2. 공사종사원의 안전을 위하여 필요하다고 인정할 때

3. 공사종사원의 기술 미숙으로 조잡한 공사가 될 우려가 있을 때

4. 관련된 다른 공사의 진척으로 보아 공사의 계속이 부당하다고 인정될 때

제 29 조  설계변경

1. 현지 여건이 설계내용과 현저한 차이가 있을 때

2. 시공도중 발주자의 방침이 변경되었을 때

3. 당초 지정된 골재원 및 토취장의 위치, 채취량, 운반거리의 변경이 있을 때

4. 지급자재의 수량, 인도장소, 운반거리 등의 변동이 있을 때

5. 주요자재의 수량, 인도장소, 운반거리 등이 변동이 있을 떄

6. 감사기관의 지적이 있을 떄

7. 기타 감독원이 타당하다고 인정할 때

제 30 조  설계 및 준공도서 관리

공사시행에 사용되는 모든 설계도서는 수급인의 관리규정에 준하여 관리하며 준공과 동시에 준공도를 작성하여 감독관에게 제출하여야 한다.

제 31 조  준공 검사

1. 수급인은 준공상황을 실측, 정확한 도면을 작성하여 준공계에 첨부 감독원에게 제출한다.

2. 준공검사에 필요한 모든 경비는 수급인 부담으로 한다.

제 32 조  공사후의 관리

공사가 완성되었을 때는 감독원의 지시에 따라 가시설물을 제거하고 청소, 정리하여 감독원의 검사를 받아야 한다.

제 33 조  수급인의 의무

1. 모든 공사는 시방서와 설계도면에 부합되도록 시공하여야 하며 수급인은 기술적인 사항에 대하여 책임을 져야 한다.

2. 수급인은 시방서, 설계도면을 충분히 숙지하여 시공하여야 한다.

3. 수급인은 국가기술 자격법에의하여 기술자격을 취득한 기술자를 현장에 배치하여 공사시공에 만전을 기하여야 한다.

4. 수급인은 발주자가 서면에 의하여 본 공사의 최후 인계를 받을 때까지 공사목적물을 수급인 부담으로 관리하며 그 책임을 진다.

5. 손상을 받은 공사부분이나 표준이하로 시공된 부분은 감독원이 만족할 때까지 수급인이 대체 또는 복구하여야 한다.

6. 현장대리인은 감독원의 승인없이 공사현장을 이탈할 수 없다.

7. 현장대리인 및 현장직원이 불미한 행위를 하거나 시공에 부적당하다고 인정하여 감독원이 교체를 명하였을 때 이에 응해야 한다.

8. 수급인이 본 공사에 대한 제반 검사 결과 처분지시가 있을 때에는 이에 따라야 하며 이의를 제기 할 수 없다.

9. 본 공사시공 지구외에 있는 시설물을 보존하여야 하며 손상을 입혔을 때는 수급인 부담으로 복구하여야 한다.

제 34 조  이의신청

1. 수급인은 감독원의 지시 혹은 결정이 계약범위 이외라고 인정될 때에는 서면으로 10일전에 감독원에 제출하여야 하며 이때 공사를 중지하여서는 안된다.

2. 소정의 기간내에 감독원에게 재출하지 않을 경우에는 결정 및 지시 등이 최종적이고 결정적인 것으로 인정한다.

제 35 조  감독조치

1. 수급인은 공사의 빠르고 정확한 시공을 위하여 적절하고 합리적인 방법을 감독원과 상호 협의 하여야 한다.

2. 시방서 설계도 및 설계서에 기재되어 있지 않은 사항이라도 시공상 당연히 필요하다고 인정되는 것은 감독원과 협의하여 시행하여야 한다.

제 36 조  공기연장

1. 천재지변 또는 공사용 재료의 국내품귀, 발주자의 사정에 의하여 공사가 중단되었을때

2. 공사기간중 강우일수가 과거 5개년 평균 강우일수보다 많아 공사에 막대한 지장을 주었을때

제 2 장  토   공

제 1 조  준비공 및 배수

1. 공사현장의 배수는 미리 배수하여 공사에 지장을 주지 않아야 하며, 공사 시공 중에는 양호한 상태로 유지한다.

2. 모든 절취면 및 성토비탈면의 마무리를 올바르게 하기위해 10M간격 이내로 토공규준틀을 정확히 설치한다.

3. 공사현장의 수목 등 기타 유해한 잡물을 공사에 앞서 모두 제거해야 한다.

4. 준비 배수에 있어서 수급인은 임의로 부근의 논밭, 가옥으로 배수하여서는 안된다.

제 2 조  굴 착

1. 굴착 중 예상했던 토질보다 현저한 변화가 있을 때는 감독원에게 보고하고 그 지시를 받는다. 부식토 등 기타 불량재료는 성토용으로 사용할 수 없으며 감독원의 지시에 따라 처리한다.

2. 수급인은 감독원의 승인 없이 발파를 해서는 안되며, 발파작업은 충분한 경험이 있는 자가 시행하도록 하고 근처의 시설, 일반공공 및 종업원의 안전에 대한 모든 책임을 져야 한다.

3. 굴착은 설계도서에 따라 정확히 하여야 하며 낙석의 위험을 방지하기 위하여 절취 비탈면의 이완된 전석, 암괴는 모두 제거하여야 한다.

제 3 조  성토공

1. 경사지상의 성토에 있어 그 경사가 1:4 보다 급한 경사를 가진 지반위에 성토를 하는 경우에는 원지반과의 밀착을 도모하고 지반활동을 방지해야 한다.

2. 성토재료는 유기물 및 기타 유해한 잡물을 포함하지 않으며 마찰력이 있는 토사류를 사용하여야 한다.

3. 성토재료로서 암괴, 석괴 등을 사용하려고 할 때는 감독원의 승인을 받아서 시행하여야 하며 그 공극을 잔돌부스러기 등으로 채워서 안정을 기하여야 한다.

4. 부지 내의 성토는 자연 상태에서 다짐 없이 흐트러진 상태로 이동하므로 시험 결과에 따라 더돋기를 실시한다.

5. 발생한 잔토는 마운딩에 사용하고, 남은 흙은 식재지에 더돋기를 한다

제 4 조  운반로

1. 성토부분을 흙운반에 사용하는 경우에는 특히 지장이 없는 한 성토부분이 균일하게 다져지도록 건설기계가 성토면을 균일하게 통과할 수 있는 주행경로를 선정하여야 한다.

2. 토공 마무리면을 운반로로 사용하는 경우는 미리 감독원의 승인을 받아야 한다.

제 3 장  포 장 공 사

제 1 조 아스콘포장

(1) 프라임코팅

1. 역청재료는 MC - 1 또는 감독자의 승인을 받은 재료로서 KSM 2202(커트백 아스팔트) 및 KSM 2203(유화아스팔트)의 기준에 합격하는 것이어야 한다.

2. 입상재료 보조기층 표면의 정비

프라임코팅전에 요철부분을 정지하고 뜬돌, 먼지, 기타의 이물질을 완전히 제거하여야 한다.

3. 보조기층면의 함수상태

역청재료 살포시의 보조기층 표면은 적당한 함수량을 가질 때에 역청재료의 침투가 효과적이니 시공전에 약간의 습윤상태(표면은 약간 건조 상태지만 내부는 촉촉한 상태)

4. 프라임코팅의 시공은 기층이 먼지가 나지 않고 표면은 건조되었으나 기층전체는 약간 습윤한상태에서 감독자의 승인을 받아 살포하여야 하며 기온이 10℃이하일 때 또는 강우시에는 시공해서는 안된다.

(2) 아스팔트안정처리기층

1. 골재의 품질

가. 골재는 깨끗하고 견고하고 내구적인 쇄석, 자갈, 모래, 석분, 및 기타재료로하며 점토, 유기불순물, 연석등을 함유하지 않아야한다.

나. 쇄석 및 자갈은 표면이 깨끗하고 모양이 너무 편평하고 세장한 조각이 없어야 한다.

다. 골재에 대한 시험은 배합설계시 시행하며 골재원 변경시는 새로운 배합설계를 하여 승인을 득하여야 한다.

골재의 품질규정

구 분	시 험 방 법	규 정
흡 수 량 (%) 소 성 지 수 마 모 감 량 (%) 편평 및 세장편함유량 (%) 피 막 박 리 (피복면적 %) 파 쇄 율 (%)	KSF 2503 KSF 2303, 2304 KSF 2508 - KSF 2355 -	3.0 이하 9 이하 35 이하 20 이하 95 이상 40 이하

2. 입   도

가열아스팔트 안정처리 혼합물에서 기준으로 하는 입도는 아래표에 표시하는 범위에 드는 것이 바람직하나, 수급자가 제시한 기층입도중 어느것을 사용할 것인가는 감독자 및 발주청장과 협의하여 결정하여야 한다.

기층용 혼합물의 입도범위

체의 크기 종류 종 류	50 mm	40 mm	25 mm	20 mm	10 mm	NO. 4	NO. 8	NO. 10	NO. 30	NO. 40	NO. 50	NO. 200
BB - 1 BB - 2 BB - 3	100 - -	95 - 100 100 -	70 - 100 - 100	55 - 99 55 - 80 75 - 100	30 - 70 40 - 70 50 - 85	17 - 55 28 - 55 30 - 70	10 - 42 - -	- 17 - 40 20 - 50	5 - 28 - -	- 5 - 23 5 - 25	3 - 22 - -	1 - 10 1 - 7 1 - 7

* NO. 200체를 통과하는 재료는 KSF 3501에서 규정한 품질수준 이상이어야 한다.

3. 가열아스팔트 안정처리 혼합물은 아래의 마샬안정도 기준치에 합격하는 것이어야 한다.

가. 안  정  도 : 350kg 이상

나. 흐  름  값 (1/100cm) : 10 ~ 40

다. 공  극  율 (%) : 3 - 10

(주1) 25m/m 이상의 골재부분은 같은 중량만큼 25~13mm로 치환해서 마샬시험을 한다.

(주2) 세립부분이 적어서 안정도가 규정이하의 경우에는 석분을 첨가할 필요가 있다.

4. 포설

가. 포설시 혼합물의 온도는 110℃ 이하가 되지 않도록 한다.

나. 혼합물 생산시 기준온도에 대하여 감독자의 승인을 받아야 하며, 그 변동은 승인을 받은 온도에 대해서 ±15℃의 번위에 있어야 하며 혼합물의 온도는 180℃ 이하라야 한다.

다. 아스팔트 콘크리트포장의 기층 최상단층과 표층은 반드시 자동높이 조정장치(LINE SENSOR)가 부착된 휘니셔로 포설하여야 한다.

a. 설치위치 : 포장단부에서 0.3 - 1.0m에서 떨어진 지점

b. 설치간격 : 직선부 5 - 10m, 곡선부 5m

c. 자    력 : 25kg이상

d. 기    타 : 유도선 보호를 위하여 보호용․보조선 또는 눈에 잘보이는 색상으로 표시

라. 감독자는 혼합물 포설시 시방온도 범위를 지정하여야 하며 시방온도 한층의 마무리 두께는 10cm이하 이어야 한다.

5. 혼합물의 다짐

가. 다짐작업

1) 1차 다짐은 혼합물이 변위를 일으키거나 헤어크랙이 생기지 않을 한도에서 가능한 온도(110~140℃)에서 실시한다.

2) 2차 다짐은 (70~90℃)은 1차 다짐에 이어 계속해서 충분히 실시한다.

3) 마무리 다짐(60℃)은 로울러 자국이 없어지도록 실시한다. 로울러는 아스팔트 휘니셔에 뒤따라 구동륜을 앞으로 향하게 하여 저속으로 일정한 속도를 유지하며 다진다.

(3) 택코팅

1. 일반사항

가. 이 역청재료는 이미 시공한 포장면에 역청재를 얇게 포설처리하여 신구포장층을 결합시키기 위해 실시한다.

나. 사용할 역청재료는 공사에 사용하기 30일전에 감독자에게 제출하여 승인을 받아야 한다.

다. 공사는 설계도면 및 감독자의 지시에 따라 엄밀히 시공하여야 한다.

2. 재료검사

가. 역청재료는 RS(C)-4 또는 감독자의 승인을 받은 재료로서 KSM 2202(커트백 아스팔트) 또는 KSM 2203(유화아스팔트)의 기준에  합격한 것이어야 한다.

나. 유화아스팔트를 사용할 경우에는 제조후 60일이 넘은 것은 사용하여서는 안된다.

(4) 표층공

1. 굵은 골재

가. 굵은 골재란 NO.8체에 잔류하는 골재를 말하는 굵은 골재로서는 부순돌 또는 부순자갈을 사용한다.

나. 부순자갈을 굵은 골재로 사용할 경우에는 1면이상 부스러진면을 갖는 양이 NO.4체에 남는 자갈의 중량으로 40%이상이어야 하며 표층용으로 사용할 굵은 골재는 2면이상 부스러진 면을 작는 입자가 굵은 골재 전체중량의 85%이상이어야 한다.

굵은 골재의 품질규정

구 분	시 험 방 법	규 정
비 중 (표건비중) 흡 수 량(건조중량 백분율) 마 모 감 량 안 정 성 시 험 감 량 (%) 편평 및 세장편 함유량(%) 피 복 면 적 (%)	KSF 2503 KSF 2503 KSF 2508 KSF 2507 - KSF 2555	2.5 이상 3.0 이하 35 이하 12 이하 20 이하 95 이상

2. 잔골재

가. 잔골재란 NO. 8 통과하고 NO.200체에 남는 골재를 말한다. 전골재로서는 천연사, 스크리닝스 (부순돌찌꺼기 : Screeings), 또는이들이 혼합된 모래를 사용하는 것으로 한다.

나. 잔골재는 깨긋하고 단단하고, 내구적이고, 진흙이나 먼지, 기타 유해물질을 함유해서는 안된다.

3. 골재입도

골재의 입도는 다음의 표준배합에 만족하도록 상온골재 및 가열골재별로 합성입도시험을 실시하여 굵은 골재, 잔골재, 석분의 배합비율을 결정해야 한다.

표층용 혼합물의 표준배합

혼합물의 종류	통 과 중 량 백 분 율 (%)
	25m/m	19m/m	13m/m	NO.4	NO.8	NO.30	NO.50	NO.100	NO.200
밀입도 아스팔트 콘크리트 (20)	100	95 - 100	75 - 90	45 - 65	35 - 50	18 - 30	10 - 21	6 - 16	4 - 8
밀입도 아스팔트 콘크리트 (13)	-	100	95 - 100	55 - 70	35 - 50	18 -30	10 - 21	6 - 16	4 - 8

4. 포설

가. 감독자가 승인한 경우 이외는 기온이 5℃ 이하인 때에 시공하여서는 안되며, 택코트의 양생이 충분히 끝나지 않은 기층이나, 중간층위에 혼합물을 포설하여서는 안된다.

나. 감독자가 지시한 경우 이외에는 포설할 때의 혼합물의 온도는 110℃이상 이어야 한다.

다. 한 층의 마무리 두께는 7cm 이하이어야 한다. 피니셔는 마무리면이 평탄하고 다짐후에 소정의 단면 및 경사가 되도록 속도 등을 조절하여야 한다.

기계마무리가 불가능한 곳은 인력으로 시공하여야 하며 혼합물이 분리되지 않도록 주의하여야 한다.

5. 혼합물의 다짐

혼합물을 포설후 시험포장에서 결정된  로울러류를 사용하여 소정의 다짐도가 얻어질 수 있도록 충분히 다져야 하고, 다짐도는 기준밀도에 최소 96%이상이어야 하며, 다짐 작업완료후 상온이 되었을 때 차량 통행을 허용하여야 한다. 로울러류에 의한 다짐이 불가능한 곳은 램머로 충분히 다져서 마무리 하여야 한다.

6. 마무리

가. 포장의 완성두께는 규정에 의하여 체취한 코어(Core)의 두께로 측정한다. 완성두께는 설계두께보다 10%이상 초과하거나 5%이상 부족해서는 안된다.

나. 아스팔트 콘크리트 표층의 완성된 횡단면은 3m의 직선자로 도로중심선에서 직선 또는 평향으로 측정하였을 때 최요부가 3mm 이상이어서는 안된다.

다. 아스팔트 콘크리트 표층이 완성된 종방향 요철은 7.6m 프로파일미터로 측정하고, 본선토공부는 PrI = 10cm/km이하, 교량 접속부는 PrI = 20cm/km 이하가 되도록 철저히 시공하여야 한다.

제 4 장  시 설 물 공 사

제 1 조 시설물 일반사항

각종 시설물공에 소요되는 사항을 규정하며 이에는 노동력, 재료, 기구와 장비 및 시공기간에 대한 규정이 포함되어 있다.

제 2 조  목 재

1. 목재는 충분히 건조된 것으로 굽은 것, 갈라진 것, 벌레먹은 것, 썩은 것 등은 사용할 수 없다.

2. 착공과 동시 현장에 반입가공, 건조 후 설치하며 뒤틀림, 갈라짐이 없도록 하여야 한다.

제 3 조  철 재

1. KS품사용

공사용 자재 중 KS 규격품이 있을 경우, 우선 사용하여야 한다.

2. 치수규격

설계서 및 도면에 기재된 구조물 및 목재 또는 모든 재료의 치수는 별도 명시하지 않는 한 마감치수이다.

제 4 조  모 래

불순물이 혼입되지 않은 것으로서 입자가 미세하지 않고 굵지도 않은 중간크기(다짐이 되지 않은 것)로 사용해야 한다.

제 5 조  자재 검수

공사용 자재 일체의 품질 및 규격은 소정의 조건을 구비하여야 함은 물론 현장에 반입할 때 일정한 장소에 정돈하여 감독원의 검사를 받아야 한다.

제 6 조  도장 공사

1. 페인트는 감독원이 그 재질에 대하여 승인하는 제품을 사용한다.

2. 철부 페인트는 바탕을 깨끗이 와이어브러쉬로 청소한 다음 녹막이페인트1회, 조합페인트 2회로 마감한다.

3. 목부 칠공사는 C.C.A 방부처리한 목재를 사용하고 바탕처리 후, 바니쉬 2회로 마감한다.

제 7 조  철물 공사

1. 각종 파이프는 KS 표시품으로서 도면기입 치수로 사용한다.

2. 각종 철물의 용접부분은 과도한 살돋음, 살붙임 또는 표면상태가 불규칙해서는 안되며, 용접할 때는 연마하거나 브러쉬로 깨끗이 두드러지게 보이지 않도록 그라인딩하여 표면정리 한 다음 도장한다.

3. 모든 철파이프류의 끝마무리는 파이프직경과 같은 크기의 철판으로 모지지 않게 끝마무리 부분을 막는다.

4. 강관의 설계표시 규격은 공장 치수를 나타낸다.

5. 용접부분은 빠대로 표면처리 후 페인트를 칠한다.

제 8 조  제작 및 시공

1. 일반사항

가. 지정된 규격대로 모나 각이 지지 않아야 하며 목재 표면정리 후 지정규격이 되도록 제작하여야 한다.

나. 모든 시설물의 설치는 균형을 잡아 반듯하게 설치하여야 한다.

다. 설치위치가 현장 여건상 변경되는 경우는 각 시설물의 안전거리를 감안하여 충분한 거리를 유지하여야 한다.

나. 철재가 조립되는 부분은 이음새를 미려하게 시공해야 한다.

제 9 조  조형시설물(‘스마일 서구’ 조형물, 외벽 조형물)

1. 일반사항

가. 적용범위

(1) 상징조형물, 부조, 환경벽화 등의 예술적인 작품성이 있는 환경조형 시설공사에 적용한다.

(2) 조형시설물을 설치하는 시공자 및 설치자는 사전에 시공경력을 입증하기 위한 서류와 사용자재 및 제작시방 등 조형물제작을 위한 제작도면을 제출하여 감독자의 승인을 얻은 후 시행해야 한다.

(3) 제작과 설치는 감독관의 감독하에 설계의도와 부합되도록 해야 한다.

(4) 설계자가 직접 수행하지 않는 조형물은 작품성을 감안하여 설계도면 및 제작시방 등을 따르되 현장 여건에 따라 재료, 형태, 규모, 색채, 질감, 마감처리방법 등을 바꾸고자 할 경우에는 감독관과 사전에 협의하여야 한다.

2. 운반, 보관, 취급

모든 자재는 운반,보관 및 취급중 충격이나 과적재로 인한 변형이나 손상이 발생하지 않도록 해야 하며, 통풍이 잘되고 비나 눈을 피할 수 있는 곳에 자재별로 구분하여 보관하여야 한다.

3. 재 료

가. 재료 일반

(1) 조형시설물에 사용되는 재료는 설계도면 또는 제작시방에 따르되 주변 환경변화 등에 따라 재료의 적합성이 낮다고 판단될 경우 감독자의 승인을 받아 변경할 수 있다.

(2) 조형시설물의 색상은 설계도면에 따라 적용하되 사용 도료 변경 등에 따른 색상 변경은 감독관의 승인하에 가능하다.

(3) 조형시설물에 사용되는 재료는 한국산업규격을 따르되 작품성을 위해 설계자나 설계자의 의도를 인정하는 경우에는 한국산업규격을 따르지 않아도 가능하다.

(4) 조형시설물의 주요부분을 외부에서 가공한 후 현장에 반입할 경우에는 이동과정중의 손상을 방지하도록 적절한 보호조치를 해야 한다.

4. 시 공

가. 시공 일반

(1) 시공에 필요한 안전 조치

- 시공자는 사전에 운전자 및 보행자, 작업자의 안전 조치를 취한다.

- 시공위치의 외곽으로 보행자의 접근을 막는 안전 펜스를 설치한다.

- 장비의 사용은 보행자의 안전을 위한 안전요원 배치 및 주변 반경 내의 안전을 우선으로 작업을 진행한다.

(2) 조형시설물과 부대되어 전기 및 조명시설이 설치될 경우에는 해당공종 담당자와 협의를 거쳐 시행해야한다.

(3) 현장외부에서 제작되는 작품은 제작 장소 및 기간 등을 감독자에게 통보하여 승인을 받아야 하며, 감독자의 요청이 있는 경우 중간 제작상태, 최종 작업 상태에 대한자료를 제출하여야 하고 필요시 작업장을 방문하여 사전검사를 받아야 한다.

(4) 현장외부에서 제작되는 작품은 현장반입 후 설치 전에 작품의 이상 유무와 운반과정중의 손상상태에 대한 검사를 시행해야 한다.

(5) 조형물 재료표면의 최종마감 수준은 설계도면 및 공사시방서에 따른다.

(6) 설치 순서

- 조형시설물의 설치 위치를 확인한다.

- 설치 위치 제반사항을 발주처 및 감독관에게 확인한다.

- 콘크리트 벽체위에 앵커 위치를 표시한 후 일정하게 구멍을 뚫고 압축공기를 불어넣어 구멍 안을 깨끗이 청소한다.

(7) 현장설치가 끝난 후에는 준공 시 까지 시설물을 보호하기 위한 보양조치를 하여 시설물이 손상되지 않도록 해야 한다.

(8) 시공이 종료되면 주변 정리를 하고 안전 조치 시설물을 철거한다.

4. 검 수

(1) 시공이 완료되면 발주처 및 감독관의 입회하에 검수를 받는다.

5. 유지관리

조형시설물은 주기적인 점검을 통하여 초기 시공과 같은 형태로 유지관리 되도록 한다.

1) 점검

점검은 통상 순회 점검을 통하여 표면손상 및 기울어짐의 이상 유무를 확인한다.

2) 보수

점검 결과 보수가 필요할 경우 상기 시공 순서에 따라 보수한다.

6. 기 타

본 시방서에 기술되지 아니한 제반 사항은 발주처 또는 감독관의 지시에 따라야 한다.

제 10 조  도색

1. 도장

(1) 일반사항

① 우천때나 강풍에 의해 이물질이 도막에 부착될 우려가 있는 경우, 작업장의 기온이 5℃ 이하 또는 습도85% 이상인 경우에는 페인트의 도장작업을 해서는 안된다.

② 각 종별 경화건조 기간에는 강설 및 결로 등에 유의해야 한다

③ 다음 부분에는 도장작업을 하지 않는다.

- 현장용접을 하는 부위 및 그곳에 인접하는 양측 100mm 이내, 그리고 초음파 탐상 검사에 지장을 미치는 범위

- 고력 볼트 마찰접합부의 마찰면

- 콘크리트에 묻히는 부분

- 핀, 로울러 등 밀착하는 부분과 회전면 등 절삭가공한 부분

- 폐쇄형 단면을 가진 밀폐된 내면

(2) 고정철물

볼트,너트 등의 고정철물은 사용하는 금속에 적합한 것을 사용하되, 녹슬지 않는 제품 또는 아연도금처리한 제품이어야 한다.

(3) KS M 5312 조합페인트

조합페인트는 KS M 5312의 규정에 적합한 조합페인트 1급으로 용기안의 페인트가 균일하게 분산되어야 하며, 막대기로 저었을 때 침전물, 덩어리, 응결, 피막 등이 없어야 한다.

(4) 페인트 색상은 설계상세도를 참조하되 변경사항이 있을 시 감독관의 승인하에 변경 가능하다.

(5) 도장은 전체부위가 규정된 도막두께로 균일하게 도포되어야 하며, 누락되거나 흘러내린 자국이 있어서는 안된다.

(6) 도장된 도막이 충분히 건조할 수 있도록 규정된 제도장 간격을 유지하여야 한다.